
广西壮族自治区产品质量检验研究院


2019年输水管产品质量广西监督抽查实施细则
1 范围

本细则适用于输水管产品质量广西监督抽查。监督抽查产品范围包括预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。
2  产品分类

输水管包括预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管等。

预应力钢筒混凝土管(PCCP)按其结构分为内衬式预应力钢筒混凝土管( PCCPL)和埋置式预应力钢筒混凝土管( PCCPE)；按管子的接头密封类型又分为单胶圈预应力钢筒混凝土管( PCCPSL、PCCPSE)和双胶圈预应力钢筒混凝土管( PCCPDL、 PCCPDE)。

钢筋混凝土排水管按外压荷载分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级；按施工方法分为开槽施工管（RCP）和顶进施工管(DRCP)等。

表1 输水管分类表

	序号
	按种类
	分类方法
	分类代号
	品种名称

	1
	预应力钢筒混凝土管
	按结构
	PCCPL
	内衬式预应力钢筒混凝土管

	2
	
	
	PCCPE
	埋置式预应力钢筒混凝土管

	3
	
	按接头密封类型
	PCCPSL
	单胶圈预应力钢筒混凝土管

	
	
	
	PCCPSE
	

	4
	
	
	PCCPDL
	双胶圈预应力钢筒混凝土管

	
	
	
	PCCPDE
	

	5
	钢筋混凝土排水管
	按外压荷载
	I
	I级管

	6
	
	
	II
	II级管

	7
	
	
	III
	III级管

	8
	
	按施工方法
	RCP
	开槽施工管

	9
	
	
	DRCP
	顶进施工管


3  企业规模划分

按照国家统计局2017年12月28日印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，输水管生产企业划分为大、中、小、微型企业。见表3。
表3  企业规模划分
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300


4  检验依据

    GB/T 19685-2017  预应力钢筒混凝土管

    GB/T 11836-2009  混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 15345-2017  混凝土输水管试验方法 

GB/T 16752-2017  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
经备案现行有效的企业标准 

5  抽样 

5.1  抽样型号或规格 

预应力钢筒混凝土管按GB/T 19685-2017的9.3.4条的要求进行抽样，且抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸、相同接头型式、相同外压级别的被检样品。

混凝土和钢筋混凝土排水管按GB/T 11836-2009的8.3.3条的要求进行抽样，且抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸、相同接头型式、相同外压级别的被检样品。

5.2  抽样方法、基数和数量

在企业的成品库内或堆场中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数不低于20根。随机抽取20根输水管样品（10根检验样品，10根备用样品）。分别用记号笔标记“1,2,3…”。进行外压荷载检验的样品龄期不少于14天。

    预应力钢筒混凝土管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行管体裂缝检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验管子内压抗裂性能（或外压抗裂性能），1根检验保护层厚度。  

    钢筋混凝土排水管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行外表面裂缝、露筋检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验外压荷载，随机抽取2根作为复检样品。从2根检验外压荷载的管子中随机抽取1根检验保护层厚度，另外1根及随机再抽取的1根共2根作为复检样品。

5.3  样品处置

将抽取的输水管样品贴好封条，封条应防雨、防拆封。用胶水或浆糊把纸质封条粘贴在输水管内壁上，并在内壁签上抽样人员姓名（至少一人）。一旦抽样完毕，样品不得更换、修补和随意移动,并告知企业在本次抽查结果未发布前应确保封存样品保存完好，不得擅自处置。

5.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，记录被检查产品及企业相关信息。同时记录被检查企业上一年度生产的被检查产品营业收入（产值）,以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际营业收入（产值），并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被检查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6  检验要求

6.1  检验项目

输水管检验项目及重要程度分类见表3和表4。 

表3  混凝土和钢筋混凝土排水管检验项目及重要程度分类表 

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外压荷载
	GB/T 11836－2009
	GB/T 16752－2017
	●
	

	2
	保护层厚度
	
	
	
	●

	3
	外表面裂缝
	
	
	
	●

	4
	露筋
	
	
	
	●

	a 极重要质量项目。

b 重要质量项目。


                  表4  预应力钢筒混凝土管检验项目及重要程度分类表

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	内压抗裂性能或外压抗裂性能
	GB/T 19685-2017
	GB/T 15345-2017
	●
	

	2
	保护层厚度
	
	
	
	●

	3
	管体裂缝
	
	
	
	●

	4
	管芯混凝土抗压强度
	
	
	
	●

	5
	保护层水泥砂浆抗压强度
	
	
	
	●

	a 极重要质量项目。

b 重要质量项目。


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。

6.2 单项判定规格见表5、表6

表5  混凝土和钢筋混凝土排水管产品单项判定规则明细表

	序号
	检 验项 目
	单项判定规则
	检 验方 法

	1
	外压荷载
	按GB/T 11836-2009的8.3.4.2条
	GB/T 16752-2017的10条

	2
	保护层厚度
	按GB/T 11836-2009的8.3.4.3条
	GB/T 16752-2017的11条

	3
	外表面裂缝
	按GB/T 11836-2009的8.3.4.1条
	GB/T16752-2017的5.2.5条

	4
	露筋
	按GB/T 11836-2009的8.3.4.1条
	GB/T16752-2017的5.2.3条


表6  预应力钢筒混凝土管产品单项判定规则明细表

	序号
	检验项目
	标准规定
	检 验 方 法

	1
	内压抗裂性能
	按GB/T19685-2017的6.3.4条
	GB/T15345-2017的6.3条

	2
	保护层厚度
	按GB/T19685-2017的6.3.3条
	 GB/T15345-2017的5.3.10条

	3
	管体裂缝
	按GB/T19685-2017的6.3.2条
	GB/T15345-2017的4.3.2条

	4
	管芯混凝土抗压强度
	按GB/T19685-2017的6.2.5条
	检查企业该批次的管芯混凝土抗压强度试验数据记录

	5
	保护层水泥砂浆抗压强度
	按GB/T19685-2017的6.2.10.2条
	检查企业该批次的保护层水泥砂浆抗压强度试验数据记录


6.3 检验应注意的问题

    （1）本次输水管产品抽检在企业作现场检验，企业应配合检验机构做好各项检验工作。企业负责人或企业代表须在抽样单、现场检验原始记录上对抽样及检验签字确认。
（2）现场检验须用到企业输水管试验台，试验前，检验人员和企业负责人一起对试验台的安全性和符合性进行检查，确认符合后方可使用。 

6.4若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；

    若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按明示的质量要求判定；

    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7  判定原则
  7.1  当产品符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2019年输水管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合GB/T 19685-2017《预应力钢筒混凝土管》（或GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》）要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。

  7.2  当产品不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2019年输水管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合GB/T 19685-2017《预应力钢筒混凝土管》 （或GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》）要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格, 属于严重/一般不合格。"当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类不合格时，属于一般不合格。

  7.3  当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2019年输水管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合GB/T 19685-2017《预应力钢筒混凝土管》（或GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合GB/T 19685-2017《预应力钢筒混凝土管》（或GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》）要求。" 

8  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

  8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

  8.2  本次监督抽检在生产企业作现场检验，企业负责人或企业代表须在现场对抽样单、检验原始记录、产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单签字确认，如企业负责人或企业代表对现场抽样过程及现场检验数据结果有异议的，须书面提出申请异议复检，承检人员报广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处并经同意后，承检人员现场启用备用样品按本细则要求对不合格项目进行复检，复检结果为最终检测结果，企业负责人或企业代表应现场签字确认，自治区市场监管局不再受理异议。如复检后企业负责人或企业代表无正当理由拒不签字确认的，按拒检处理。
9  附则

    本细则编写单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

    本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。

附件1








PAGE  
- 2 -

