附件1

抽查结果分析

一、羽绒服

本次监督抽查羽绒服装产品，共抽查38家销售者的51批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为1.96%。重点对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、异味、纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量等13个项目进行检验。不合格项目涉及鹅毛绒含量。

二、儿童防晒服

本次监督抽查儿童防晒服装产品，共抽查3家企业（销售者）的6批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、防紫外线性能等9个项目进行检验。

三、儿童解压玩具（捏捏乐）

本次监督抽查儿童解压玩具（捏捏乐）产品，共抽查流通领域9家销售者销售的19批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

四、建筑保温材料及制品

本次监督抽查建筑保温材料及制品，共抽查48家生产企业或销售者的62批次产品，经检验，不合格产品29批次，总体不合格发现率为46.7%。其中，抽查生产领域42家生产企业55批次，不合格26批次，不合格发现率为47.2%。抽查流通领域6家销售者7批次，不合格3批次，不合格发现率为42.8%。不合格项目为：耐火极限（9批次）、燃烧性能（氧指数）（3批次）、导热系数（3批次）。

五、课业簿册

本次监督抽查课业簿册产品，共抽查4家企业（销售者）的24批次产品，合格产品0批次，不合格产品24批次，不合格发现率为100.0%。其中，抽查1家生产企业的3批次产品；抽查3家销售者的21批次产品。重点对产品的封面、封底定量，内芯定量，内芯D65亮，内芯D65荧光亮度4个项目进行检验，每个项目均有不合格。

六、学生书包

本次监督抽查学生书包产品，共抽查6家销售者的10批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为20.0%。重点对产品的甲醛、缝合强度、电镀（五金）配件耐腐蚀性能、拉链耐用度、耐摩擦色牢度、配件、负重、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可分解有害芳香胺染料、包锁耐用性能、振荡冲击性能、扣件耐用性能、塑料插扣耐用性能等14个项目进行检验。不合格项目涉及振荡冲击性能。

七、学生文具

本次监督抽查学生文具产品，共抽查流通领域32家销售者销售的46批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的可迁移元素的限量，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，笔套安全，苯的含量，氯代烃，游离甲醛含量，可分解有害芳香胺染料，边缘、尖端，D65亮度，D65荧光亮度等10个项目进行检验。

八、婴幼儿用奶嘴

本次监督抽查婴幼儿用奶嘴产品，共抽查流通领域9家销售者销售的14批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、容量偏差、抗压变形性能、耐沸水性能、耐热冲击性能等8个项目进行检验。

九、电动汽车交流充电桩

本次监督抽查电动汽车交流充电桩产品，共抽查生产领域2批次产品，流通领域8批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

十、电动食品加工设备

本次监督抽查电动食品加工设备产品，共抽查16家销售者的30批次产品，其中合格产品30批次，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。重点对产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙和爬电距离等项目进行检验。

十一、建筑用绝缘电工套管

本次监督抽查建筑用绝缘电工套管产品，共抽查16家生产销售者的30批次产品，其中，生产领域15批次产品，流通领域15批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

十二、电水壶

本次监督抽查为电水壶产品，共抽查15家销售者的20批次产品，其中合格产品20批次，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙和爬电距离等13个项目进行检验。

十三、电线电缆

本次监督抽查为电线电缆产品，包括生产领域和流通领域，抽查范围涉及广西区内获证电线电缆生产企业45家及47家销售者，共计170批次产品。其中生产领域抽查了45家生产企业共92批次产品，合格产品92批次，不合格产品0批次；在流通领域抽查35家实体店和12家电子商务共78批次产品，抽样合格产品78批次，不合格产品0批次。

十四、钾肥

本次监督抽查钾肥产品，共抽查流通领域28家销售者的31批次产品。经检验，合格产品30批次，不合格产品1批次，不合格产品发现率为3.2%。

十五、建筑用钢筋

本次监督抽查建筑用钢筋产品，共抽查33家企业（销售者）的60批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为1.7%。其中，抽查13家企业生产的28批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为3.6%。抽查20家销售者的32批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0。重点对产品的屈服强度（规定塑性延伸强度）、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、实测抗拉强度与实测屈服强度之比、弯曲性能、反向弯曲性能、反复弯曲、晶粒度、横肋高、肋间距、横肋末端间隙、横肋间隙总和、直径允许偏差、不圆度、螺旋槽深度和宽度、重量偏差等17个项目进行检验，检出不合格项目为规定塑性延伸强度

十六、开关插座

本次监督抽查开关插座产品，共抽查18家生产销售者的30批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

十七、铝合金建筑型材

本次监督抽查铝合金建筑型材产品，主要涉及阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材5类产品。在生产领域抽查15家生产企业30批次产品，合计30批次的产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

十八、皮肤及毛发护理器具

本次监督抽查为皮肤及毛发护理器具，共抽查15家销售者的20批次产品，其中合格产品17批次，不合格产品3批次，不合格发现率为15.0%，重点对产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、爬电距离和电气间隙等14个项目进行检验，不合格项目涉及标志和说明、输入功率和电流及电源连接和外部软线。

十九、水嘴

本次监督抽查水嘴产品，共抽查16家企业（销售者）20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。其中，未抽查生产企业，抽查16家销售者销售的20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。本次抽查所抽产品均为水嘴，重点对产品的外观、装配、流量、抗水压机械性能、灵敏度、密封性能、表面耐腐蚀性能7个项目进行检验，无不合格项目。

二十、月饼过度包装

本次监督抽查月饼过度包装产品，共抽查流通领域（实体店）22家销售者的30批次产品，不合格产品5批次，不合格发现率为16.7%。重点对产品的包装空隙率和包装层数等2个项目进行检验。不合格项目均为包装空隙率。

二十一、脂松节油

本次监督抽查脂松节油产品，共抽查10家生产企业的10批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。以GB/T 12901-2006《脂松节油》为检验依据，重点对抽查产品的外观、颜色、相对密度、折光率、蒎烯含量、初馏点、馏程、酸值等8个项目进行检验。

二十二、安全帽

本次监督抽查安全帽产品，共抽查20家（企业）销售者的30批次产品，不合格产品4批次，不合格发现率为13.3%。其中，生产领域未抽取到产品；流通领域抽查20家销售者销售的30批次产品，不合格产品4批次，不合格发现率为13.3%。重点对产品的标识、冲击吸收性能（高温、浸水）、耐穿刺性能（高温、浸水）、侧向刚性、阻燃性能等5个项目进行检验。不合格项目涉及标识、冲击吸收性能（高温）。

二十三、保温杯

本次监督抽查保温杯产品，共抽查24家销售者销售的30批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。重点对保温杯产品的锌元素迁移量、镍元素迁移量、铬元素迁移量、锑元素迁移量、镉元素迁移量、砷元素迁移量、铅元素迁移量等7个项目进行检验，未发现不合格项目。

二十四、安全玻璃

本次抽查玻璃产品，共抽取50家企业的50批次产品，全部为生产领域产品。经检验，合格产品46批次，不合格产品4批次，总体不合格产品发现率为8.0%，不合格项目为落球冲击剥离性能（2批次）、耐火性能（2批次）。

二十五、蚕丝被

本次监督抽查蚕丝被产品，共抽查42家企业（销售者）的60批次产品，不合格产品3批次，不合格发现率为10.0%。其中，抽查29家企业生产的46批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。抽查13家销售者销售的14批次产品，不合格产品3批次，不合格发现率为21.4%。重点对产品的胎套纤维含量、填充物品质、填充物含油率、填充物回潮率、填充物质量偏差率、填充物压缩率、填充物回复率、胎套耐汗渍色牢度、胎套耐水色牢度、胎套耐干摩擦色牢度、胎套甲醛含量、填充物甲醛含量、填充物pH值、胎套pH值、胎套可分解芳香胺染料、填充物蚕丝绵增重鉴别（蚕丝氨基酸含量）等16个项目进行检验。不合格项目涉及填充物回潮率、填充物甲醛含量、填充物蚕丝绵增重鉴别（蚕丝氨基酸含量）。

二十六、茶叶过度包装

本次监督抽查茶叶包装产品，共抽查25家销售者销售的31批次产品，不合格产品7批次，不合格发现率为22.6%。重点对茶叶包装产品的包装空隙率、包装层数等2个项目进行检验。不合格项目涉及包装空隙率。

二十七、船用燃料油

本次监督抽查船用燃料油产品，共抽查流通领域6家企业的6批次产品，不合格产品0批次，不合格产品发现率为0.0%。

二十八、床上用品

本次抽查床上用品产品，共抽查全区20家企业（销售者）的20批次产品，不合格产品3批次，不合格发现率为15.0%。其中，抽查10家企业生产的10批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为10.0%。抽查10家销售者销售的10批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为20.0%。重点对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、断裂强力、顶破强力、起球等11个项目进行检验。不合格项目涉及纤维含量、断裂强力。

二十九、醇基燃料

本次监督抽查醇基燃料产品，共抽查9家企业（销售者）的9批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为22.2%，不合格项目为醇含量、50%馏出温度。

三十、化肥

本次监督抽查化肥产品，共抽查191家企业（销售者）的290批次产品，不合格产品13批次，不合格发现率为4.5%。其中，生产领域抽查86家企业生产的103批次产品，不合格产品8批次，不合格发现率为7.8%。流通领域抽查105家销售者销售的187批次产品，不合格产品5批次，不合格发现率为2.7%。

三十一、混凝土输水管

本次监督抽查混凝土输水管产品，共抽查生产领域50家企业的50批次产品，其中49批次为钢筋混凝土排水管，1批次为预应力钢筒混凝土管。经检验，本次抽查共48批次合格，2批次不合格，不合格发现率为4.0%。不合格产品为钢筋混凝土排水管，不合格项目涉及露筋、保护层厚度。

三十二、建筑防水卷材

本次监督抽查防水卷材产品，共抽查17家生产企业（销售者）的20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。其中，生产领域抽查8家企业生产的10批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。流通领域抽查9家销售者销售的10批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。

三十三、建筑涂料

本次监督抽查建筑涂料产品，包含合成树脂乳液内墙涂料、建筑用外墙涂料和建筑防水涂料，共抽查24家生产企业（销售者）的30批次产品，不合格产品1批次，总体不合格发现率为3.3%。其中，生产领域抽查14家企业生产的20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。流通领域抽查10家销售者销售的10批次产品，不合格产品1批次（建筑防水涂料），不合格发现率为10.0%。重点对甲醛含量、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性、固体含量、拉伸强度（无处理）、断裂伸长率（无处理）、不透水性、粘结强度（无处理）等11个项目进行检验。不合格项目涉及固体含量、断裂伸长率（无处理）。

三十四、摩托车、电动自行车乘员头盔

本次监督抽查摩托车、电动自行车乘员头盔产品，共抽查19家企业（销售者）的20批次产品，不合格产品5批次，不合格发现率为25.0%。其中，抽查9家企业生产的9批次产品，不合格产品2批次,不合格发现率为22.2%。抽查10家销售者销售的11批次产品，不合格产品3批次，不合格发现率为27.3%。重点对产品的质量、视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）、标志、标识等9个项目进行检验。不合格项目涉及护目镜、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）、标志、标识。

三十五、瓶装液化石油气调压器

本次监督抽查瓶装液化石油气调压器产品，共抽查了33家销售者的38批次的产品,实物质量发现不合格产品5批次，不合格发现率为13.2%。重点对产品的结构（一般要求）、调压器的接头组件、气密性、关闭压力、出口压力、耐压性、过流切断安全装置性能等7个项目进行检验。不合格项目涉及关闭压力、出口压力。

三十六、燃气用具连接用不锈钢波纹软管

本次监督抽查燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品，共抽查12家销售者的20批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为5.0 %。重点对燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品的结构与尺寸、软管耐压性、软管气密性、软管耐热性、软管柔软性、耐安装强度、软管被覆层阻燃性、标志、安装使用说明书、包装等10个项目进行检验，不合格项目涉及结构与尺寸、包装、标志。

三十七、燃气用具连接用金属包覆软管

本次监督抽查燃气用具连接用金属包覆软管产品，共抽查32家企业（销售者）的33批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为6.1 %。重点对燃气用具连接用金属包覆软管产品的结构与尺寸、包覆管气密性、包覆管耐压性、包覆管柔软性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度、标志、安装使用说明书、包装等9个项目进行检验，不合格项目涉及标志、安装使用说明书、包装。

三十八、人造板

本次监督抽查人造板产品，共抽查348家企业（销售者）的462批次产品，不合格产品7批次，不合格发现率为1.5%。其中，抽查317家企业生产的420批次产品，不合格产品8批次，不合格发现率为1.9%。重点对产品的含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离性能、内胶合强度、表面胶合强度、横向静曲强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐划痕、表面耐冷热循环、表面耐水蒸气、吸水厚度膨胀率、2h吸水厚度膨胀率、甲醛释放量等18个项目进行检验。不合格产品涉及混凝土模板用胶合板、细木工板、普通胶合板。不合格项目涉及甲醛释放量、胶合强度、弹性模量。

三十九、商用燃气灶器具

本次监督抽查所抽查的产品全部为流通领域产品，未涉及生产领域抽查。共抽查4家销售者的5批次产品，其中不合格产品2批次，不合格发现率为40.0%。重点对商用燃气燃烧器具的通用结构（一般要求）、通用结构（燃气管路）、燃气系统零部件（一般要求）、燃气系统零部件（燃气流量控制和关闭装置）、燃气系统零部件（安全装置）、燃气系统密封性、燃烧工况［干烟气中CO（α=1）］、熄火保护装置、标志、警示等9个项目进行检验，不合格项目主要涉及通用结构（一般要求）、燃气系统零部件（关闭装置、安全装置）、燃烧工况［干烟气中CO（α=1）含量］、标志、警示。

四十、食品相关产品

本次食品相关产品监督抽查共抽查340家生产企业或销售者的478批次产品，不合格产品14批次，不合格发现率为2.92%。其中，抽查314家生产企业生产的439批次产品，不合格产品9批次，抽查26家销售者销售的39批次产品，不合格产品5批次，均为一次性塑料杯的负重性能不合格，不合格发现率为12.8%。

四十一、塑料管材

本次监督抽查塑料管材产品，共抽查27家企业（销售者）的30批次产品，经检验，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。其中，抽查17家企业生产的20批次产品，不合格0批次，不合格发现率为0%。抽查10家实体销售者销售的10批次商品，不合格0批次，不合格发现率为0.0%。

四十二、碳酸钙

本次监督抽查碳酸钙产品，共抽检了42家生产企业的50批次产品，不合格产品0批次，不合格产品发现率为0.0%。

四十三、天然气和车用压缩天然气

本次监督抽查天然气和车用压缩天然气产品，共抽查30家企业（销售者）的30批次产品，不合格产品0批次，产品不合格发现率为0.0%。重点对产品的高位发热量、总硫含量、二氧化碳、氧气等4个项目进行检验。

四十四、危险化学品

本次监督抽查危险化学品产品，共抽查46家生产企业的57批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的乙醇含量、有效氯、游离碱、总酸度、钙(以Ca计)、镁(以Mg计)、铁(以Fe计)、氢氧化钠、氯酸钠、游离氯、过氧化氢、游离酸、不挥发物、稳定度、硝酸盐、甲醛、酸(以HCOOH计)，磷酸、硫化钠、硫酸的质量分数、乙酸乙酯的质量分数、乙醇的质量分数等项目进行检验。未发现不合格项目。

四十五、新能源动力液

本次监督抽查新能源动力液产品，共抽查流通领域4家企业的4批次产品，不合格产品1批次，不合格产品发现率为25.0%，不合格项目为硫含量。

四十六、新型墙体材料

本次监督抽查新型墙体材料产品，共抽查生产领域70家企业的71批次产品。经检验，合格产品57批次，不合格产品14批次，总体不合格产品发现率为19.7%，不合格项目为烧结多孔砖和多孔砌块：密度等级（12批次）、强度等级（1批次）、孔洞率（9批次）；蒸压加气混凝土砌块：干密度（1批次）。

四十七、液化石油气

本次监督抽查液化石油气产品，共抽查流通领域387家企业的400批次产品，不合格产品0批次，不合格产品发现率为0.0%。重点对产品的蒸气压、组分、总硫含量、硫化氢、密度（15℃）、游离水6个项目进行检验。

四十八、移动电源

本次监督抽查移动电源产品，共抽查25家销售者的30批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为3.3%。重点对产品的标识、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、自由跌落、接触温度限值等项目进行检验。不合格项目涉及标识、转换效率。

四十九、有机肥料

本次监督抽查有机肥料产品，共抽查18家企业（销售者）的18批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为11.1%。本次重点对产品的有机质(以干基计)、酸碱度pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总砷(As)(以干基计)、总镉(Cd)(以干基计)、总铅(Pb)(以干基计)、总铬(Cr)(以干基计)、总汞(Hg)(以干基计)、总养分(N+P205 +K20）的质量分数(以烘干基计)、总氮（N）（以烘干基计)、五氧化二磷（P205）（以烘干基计)、钾(K2O）（以烘干基计)等项目进行检验。不合格项目为均为生物有机肥料的有机质项目。

五十、预拌混凝土

本次监督抽查预拌混凝土产品，共抽查50家企业的50批次产品（均为生产领域），不合格产品9批次，不合格发现率18.0%。重点对产品的坍落度、坍落度经时损失（泵送混凝土）、水溶性氯离子含量、强度等4个项目进行检验，不合格项目涉及坍落度、水溶性氯离子含量、强度。

五十一、阻燃板

本次抽查共抽取阻燃板产品20批次产品，其中10家生产领域10批次产品、10家流通（销售）领域10批次产品。经检验，合格产品10批次，不合格产品10批次，总体不合格产品发现率为50.0%。其中，抽查生产领域10家生产企业10批次，不合格2批次，不合格产品发现率为20.0%。抽查流通领域10家销售者10批次，均为实体销售者，不合格8批次，不合格产品发现率为80.0%。不合格项目为：燃烧性能B1级-单体燃烧（10批次）。

五十二、读写作业台灯

本次监督抽查读写作业台灯产品，共抽查16家销售者的20批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为10%。重点对产品的结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流、显色性、波动深度和瞬态光伪像、遮光性和防眩光、照度及照度均匀度、噪声等13个项目进行检验。不合格项目涉及谐波电流、辐射骚扰(30MHz～1GHz)。

五十三、儿童玩具

本次监督抽查儿童玩具产品，共抽查31家销售者的42批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为2.4%。其中，电商平台抽查2家销售企业的4批次产品，未发现不合格；实体店抽查29家销售企业的38批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率2.6%。重点对产品的正常使用，可预见的合理滥用，材料，小零件、易燃性能及可迁移元素最大限量要求等31个项目进行检验。不合格项目涉及正常使用、可预见的合理滥用、蓄能弹射玩具。

五十四、儿童鞋

本次监督抽查儿童鞋产品，共抽查19家销售企业的22批次产品，不合格产品7批次，不合格发现率为31.8%。重点对产品的标识、耐折性能、耐磨性能、剥离强度、外底硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、甲醛、可分解有害芳香胺染料、六价铬、重金属总量、邻苯二甲酸酯项目进行了检验。不合格项目涉及标识、外底耐磨性能、重金属总量和邻苯二甲酸酯。

五十五、老年鞋

本次监督抽查老年鞋产品，共抽查20家销售者的30批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。其中，电商平台抽查1家销售企业的1批次产品，不合格发现率为0%。实体店抽查19家销售企业的29批次产品，不合格发现率0%。重点对老年鞋（旅游鞋、休闲鞋、布鞋）产品的可分解致癌芳香胺染料/可分解有害芳香胺染料、甲醛/游离或可部分水解的甲醛2个项目进行检验。

五十六、微型计算机

本次监督抽查微型计算机产品，共抽查13家销售者的16批次产品，无不合格产品，不合格发现率为0%。其中，流通领域实体店抽查11家销售企业的14批次产品，不合格发现率0%。生产领域抽查2家生产企业生产的2批次产品，不合格发现率0%。重点对产品的导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤（接触温度限值）、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗（能效等级）、噪声13个项目进行检验。无不合格项目。

五十七、羊毛衫、羊绒衫及仿毛针织衫

本次监督抽查羊毛衫、羊绒衫及仿毛针织衫产品共抽查24家销售企业的30批次产品，不合格产品5批次，不合格发现率为16.7%。重点对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、纤维含量等11个项目进行检验。不合格项目涉及纤维含量。

五十八、便携式计算机

本次监督抽查便携式计算机产品，共抽查8家销售者的10批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。其中，流通领域抽查6家销售企业的8批次产品，不合格发现率0%。生产领域抽查2家生产企业的2批次产品，不合格发现率0%。重点对产品的导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤（接触温度限值）、电源端子骚扰电压或交流电源端口的传导发射、电信端口传导共模骚扰或不对称模式传导发射、辐射骚扰（1GHz以下）或1GHz以下辐射发射、辐射骚扰（1GHz以上）或1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗（能效等级）、噪声等14个项目进行检验。

五十九、安全带

本次监督抽查安全带产品，共抽查25家企业的25批次产品，25批次产品抽查领域均为流通领域。其中，不合格产品16批次，不合格发现率为64.0%。重点对产品的安全带总体结构、安全带组成与设计、阻燃性能、金属零部件耐腐蚀性能、耐化学品性能等5个项目进行检验。不合格项目涉及安全带总体结构、安全带组成与设计。

六十、电动自行车用动力电池

本次监督抽查电动自行车用动力电池产品，共抽查1家企业的2批次产品，2批次产品抽查领域均为流通领域。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的外观、极性标志、I2(A)放电、低温放电、过充电、过放电保护、短路保护、放电过流保护等8个项目进行检验。

六十一、电子秤

本次监督抽查电子秤产品，共抽查28家企业的39批次产品，39批次产品抽查领域均为流通领域。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的称重结果的示值：打印装置、称重结果的示值：存储装置、皮重装置（除皮）：运行的可见性、零售商品用秤附加要求：可见性、电气安全要求-保护接地端的导电能力等5个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十二、电子门锁

本次监督抽查电子门锁产品，共抽查44家企业的71批次产品，71批次产品抽查领域均为流通领域。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的外观、使用权限管理、输入错误报警、防拆报警、信息上传、使用时限设置、访问控制、胁迫报警、主锁舌伸出长度、主锁舌灵活度、抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流；绝缘电阻、泄漏电流、抗电强度、安全性要求、防破坏报警功能、电源性能等19个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十三、过滤式消防自救呼吸器

本次监督抽查过滤式消防自救呼吸器产品，共抽查35家企业的36批次产品，34批次产品抽查领域为流通领域，2批次产品抽查领域为电子商务。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的结构、佩戴质量、金属材料表面质量、橡塑材料老化性能、材料阻燃性能、连接强度、一氧化碳防护性能等7个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十四、机动车儿童乘员用约束系统

本次监督抽查机动车儿童乘员用约束系统产品，共抽查4家企业的4批次产品，3批次产品抽查领域为流通领域，1批次产品抽查领域为电子商务。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的在车辆上的定位及安装、材料的燃烧特性、结构、温度限制、带扣、调节装置等6个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十五、家用可燃气体探测器

本次监督抽查家用可燃气体探测器产品，共抽查31家企业的31批次产品，31批次产品抽查领域均为流通领域。其中，不合格产品4批次，不合格发现率为12.9%。重点对产品的外观检查、报警动作值试验、方位试验、跌落试验、高温（运行）试验、电气强度试验、绝缘电阻试验、标志等8个项目进行检验。不合格项目涉及报警动作值试验、方位试验、跌落试验、高温（运行）试验。

六十六、卡式炉

本次监督抽查卡式炉产品，共抽查36家企业的42批次产品，39批次产品抽查领域为流通领域，3批次产品抽查领域为电子商务。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的通用结构-一般要求、通用结构-燃气连接、外观、燃气系统气密性、火焰传递、火焰状态、熄火保护装置性能、点火器性能等8个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十七、商品煤

本次监督抽查商品煤产品，共抽查1家企业的1批次产品，1批次产品抽查领域为流通领域。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的全硫、灰分、挥发分、煤粉含量、汞含量等5个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十八、无人机

本次监督抽查无人机产品，共抽查2家企业的4批次产品，4批次产品抽查领域均为流通领域。其中，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的机体结构、锂离子电池动力能源-标识和警示说明、氢燃料电池动力系统-标识和警示说明、防差错等4个项目进行检验。未发现不合格项目。

六十九、汽车零部件产品

本次监督抽查汽车零部件产品，共抽查18家生产企业或销售者共40批次的产品，不合格产品0批次。其中，抽查15家生产企业的35批次产品，抽查3家销售方销售的5批次产品。重点对汽车线束的外观、电路、端子与电线连接，端子导体压接区电压降、耐高温性能共5个项目、对汽车内饰件的镉元素、铅元素、汞元素、铬含量、溴元素、燃烧特性共6个项目、对汽车用螺栓的抗拉强度、洛氏硬度共2个项目、对钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的软管内径、软管外径、耐真空性能、静液压要求（最大工作压力下软管的长度变化率）、静液压要求（验证压力试验）、静液压要求（软管组合件的泄漏）、最小爆破压力、低温曲挠性能共8个项目分别进行检查。

七十、铝合金建筑型材

本次监督抽查铝合金建筑型材产品包括电泳涂漆型材、喷粉型材等2类具体产品，共抽查31家企业(销售者)40批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。其中，抽查生产领域21家企业生产的30批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。抽查流通领域（实体店）10家销售者销售的10批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

七十一、氧化铝及其它铝制品

本次监督抽查氧化铝及其它铝制品产品包括变形铝及铝合金圆铸锭、电工圆铝杆、铝及铝合金箔、无缝圆管、一般工业用铝及铝合金板材、带材、氧化铝、重熔用铝锭等7类具体产品，共抽查16家企业16批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

七十二、橡胶制品

本次监督抽查橡胶制品产品，共抽查29家生产企业及销售者共40批次的产品，不合格产品2批次，不合格发现率为 5 %。其中，抽查15家企业生产的20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0 % 。 抽查12家流通领域实体店销售者销售的18批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为11%。抽查2家流通领域电子商务网店销售的2批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。重点对产品的硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、压缩永久变形、阿克隆磨耗、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、灰分、门尼黏度等10 个项目进行检验。不合格项目是摩托车产品的轮胎强度性能。