附件3

2020年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于建筑防水卷材产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺防水卷材、湿铺防水卷材、高分子防水材料(片材)。 本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产自分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 405 | 405.1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水材料 | 建筑防水卷材 |

2.2  产品种类

产品种类见表2。

表2  产品种类

| 产品种类名称 | 细分种类名称 | 简称 |
| --- | --- | --- |
| 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS防水卷材 |
|  | 塑性体改性沥青防水卷材 | APP防水卷材 |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘卷材 |
|  | 预铺防水卷材 | —— |
|  | 湿铺防水卷材 | —— |
|  | 高分子防水材料(片材) | —— |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1   胎基材料:用于沥青防水卷材中间部位，作为增强层的材料。

3.2   聚醋毡(胎):以涤纶纤维为原料，采用针刺法经热粘合或化学粘合方法生产的非织造布。

3.3   玻纤毡(胎):以中碱或无碱玻璃纤维为原料，用粘合剂湿法成型的薄毡或加筋薄毡。

3.4   聚醋毡一玻纤网格布复合毡:以聚醋毡与中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基

3.5   玻纤毡一玻纤网格布复合毡:以玻纤毡为基毡，用中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基。

3.6   涤棉无纺布一玻纤网格布复合毡:以涤纶纤维及植物纤维采用化学粘合制成的非织造布与中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基。

3.7   玻纤毡与聚乙烯膜复合毡:以玻纤毡与聚乙烯膜复合的胎基。

3.8   玻纤增强聚醋毡:用玻纤来增强聚醋毡而复合成的胎基。

3.9   均质片:以高分子合成材料为主要材料，各部位截面结构一致的防水片材。

3.10   复合片:以高分子合成材料为主要材料，复合织物等保护或增强层，以改变其尺寸稳定性和力学特性，各部位截面结构一致的防水片材。

3.11	点(条)粘片:均质片材与织物等保护层多点(条)粘接在一起，粘接点(条)在规定区域内均匀分布，利用粘接点(条)的间距，使其具有切向排水功能的防水片材。

4 企业建筑防水卷材产品生产规模划分

根据建筑防水卷材产品行业的实际情况，生产企业规模以建筑防水卷材产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。 见表3。

表3   企业建筑防水卷材产品生产规模划分

| 企业建筑防水卷材产品生产规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000 且＜40000 | ＜2000 |

备注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本细则。 凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 18173.1   高分子防水材料 第1 部分:片材

GB 18242   弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243   塑性体改性沥青防水卷材

GB 23441   自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457  预铺防水卷材

GB/T 35467  湿铺防水卷材

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1现场抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。 优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。

样品分为检验样品和备用样品（同一卷切为两份，一份为检验样品，一份为备用样品）。抽样人员应当购买检验及备用样品。购买样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.1.1   抽样型号或规格

6.1.1.1   弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

按不同胎基，不同上、下表面材料分为18个品种(见表4)。

表4   弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

| 胎基 上、下表面材料 | 聚醋胎(PY) | 玻纤胎(G) | 玻纤增强聚醋毡(PYG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯膜、细砂 聚乙烯膜、聚乙烯膜 细砂、细砂 细砂、聚乙烯膜 矿物粒料、细砂 矿物粒料、聚乙烯膜 | PY PE S PY PE PE PY S S PY S PE PY M S PY M PE | G PE S G PE PE G S S G S PE G M S G M PE | PYG PE S PYG PE PE PYG S S PYG S PE PYG M S PYG M PE |

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

6.1.1.2   自粘聚合物改性沥青防水卷材

按有无胎基增强分为无胎基(N 类)、聚醋胎基(PY 类)。

N 类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、聚醋膜(PET)、无膜双面自粘(D)。

PY 类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、无膜双面自粘(D)。

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

6.1.1.3   预铺防水卷材

按主体材料分为塑料防水卷材(P类)、沥青基聚醋胎防水卷材(PY类)、橡胶防水卷材（R类）。

6.1.1.4   湿铺防水卷材

按增强材料分为高分子膜基防水卷材、聚醋胎基防水卷材(PY 类)。高分子膜基防水卷材分为高强度类（H类）、高延伸率类（E类）。

按粘结表面分为单面粘合(S)、双面粘合(D)。

6.1.1.5   高分子防水材料(片材)

按产品组成方式及主要原材料不同可分为以下几种产品(见表5)。

表5  高分子防水材料(片材)

| 分类 |  | 代号 | 主要原材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均质片 | 硫化橡胶类 | JL1 | 三元乙丙橡胶 |
|  |  | JL2 | 橡塑共混 |
|  |  | JL3 | 氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯等 |
|  | 非硫化橡胶类 | JF1 | 三元乙丙橡胶 |
|  |  | JF2 | 橡塑共混 |
|  |  | JF3 | 氯化聚乙烯 |
|  | 树脂类 | JS1 | 聚氯乙烯等 |
|  |  | JS2 | 乙烯醋酸乙烯共聚物、聚乙烯等 |
|  |  | JS3 | 乙烯醋酸乙烯共聚物与改性沥青共混等 |
| 复合片 | 硫化橡胶类 | FL | (三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等)/织物 |
|  | 非硫化橡胶类 | FF | (氯化聚乙烯、三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等)/织物 |
|  | 树脂类 | FS1 | 聚氯乙烯/织物 |
|  |  | FS2 | (聚乙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物等)/织物 |
| 点(条)粘片 | 树脂类 | DS1/TS1 | 聚氯乙烯/织物 |
|  |  | DS2/TS2 | (聚乙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物等)/织物 |
|  |  | DS3/TS3 | 乙烯醋酸乙烯共聚物与改性沥青共昆等/织物 |

6.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。 所抽取的产品应在产品贮存期内并应满足检验及异议处理时间要求。 随机数一般可使用 随机数表、殷子或扑克牌等方法产生。

抽样基数和抽样数量分别为:

6.1.2.1   弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

在生产企业抽样时：以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。 将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于2.5 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.1.2.2   自粘聚合物改性沥青防水卷材

以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于3 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.1.2.3   预铺防水卷材

以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于

100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于4 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.1.2.4   湿铺防水卷材

以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于

100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于4 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.1.2.5  高分子防水材料(片材)

以同品种、同规格的5000m2片材(如日产量超过8000 m2则以8000 m2)为一批，最少抽样基数不低 于100m2且不少于5卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于2 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.1.3  样品处置

卷材样品在裁好时应及时对该样品进行标识(试样、单项复验样、备用样品、备用样复验样)，样品宜采用硬质芯卷取包装。 试样和单项复验样包装在一起，备用样品和备用样复验样单独包装，标明“试样、单项复验样”、“备用样品、备用样复验样”。

抽取的样品在抽样现场立即封样，抽样检查人员封样时应当有防拆封措施，并确保封条在运输过程中不会破损，以保证样品的真实性。检验样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位。样品到达检验机构后，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对样品加贴标识后保存。

6.1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被检查产品及企业相关信息。 同时记录被检查企业上一年度生产的建筑防水材料产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被检查方提供的，应在抽样现场获取，并经被检查方确认。

6.1.5 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.2网络抽样

6.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

6.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

6.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

7 检验要求

7.1   检验项目及重要程度分类

7.1.1   弹性体改性沥青防水卷材检验项目及重要程度分类见表6。

表6   弹性体改性沥青防水卷材检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242 | GB 18242 | ● |  |
| 2 | 耐热性 | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242 | GB 18242 | ● |  |
| 4 | 不透水性 | GB 18242 | GB 18242 | ● |  |
| 5 | 拉力 | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 6 | 延伸率 | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 7 | 热老化(拉力保持率) | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 8 | 热老化(延伸率保持率) | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 9 | 热老化(低温柔性) | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 10 | 热老化(尺寸变化率) | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 11 | 热老化(质量损失) | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 12 | 渗油性 | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 13 | 接缝剥离强度 | GB 18242 | GB 18242 |  | ● |
| 14 | 胎基材料 | GB 18242 | GB 18242 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 按标准要求择项检验。 |  |  |  |  |  |

7.1.2   塑性体改性沥青防水卷材检验项目及重要程度分类见表7。

表7   塑性体改性沥青防水卷材检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243 | GB 18243 | ● |  |
| 2 | 耐热性 | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 3 | 低温柔性 | GB 18243 | GB 18243 | ● |  |
| 4 | 不透水性 | GB 18243 | GB 18243 | ● |  |
| 5 | 拉力 | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 6 | 延伸率 | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 7 | 热老化(拉力保持率) | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 8 | 热老化(延伸率保持率) | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 9 | 热老化(低温柔性) | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 10 | 热老化(尺寸变化率) | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 11 | 热老化(质量损失) | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 12 | 接缝剥离强度 | GB 18243 | GB 18243 |  | ● |
| 13 | 胎基材料 | GB 18243 | GB 18243 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 按标准要求择项检验。 |  |  |  |  |  |

7.1.3   自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目及重要程度分类见表8。

表8   自粘聚合物破性沥青防水卷材检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 2 | 拉伸性能(最大拉力时延伸率) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能(沥青断裂延伸率) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 5 | 钉杆撕裂强度 | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 6 | 耐热性 | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 7 | 低温柔性 | GB 23441 | GB 23441 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB 23441 | GB 23441 | ● |  |
| 9 | 剥离强度 | GB 23441 | GB 23441 | ● |  |
| 10 | 惨油性 | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 11 | 持粘性 | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 12 | 热老化(拉力为持率) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 13 | 热老化(最大拉力时延伸率) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 14 | 热老化(低温柔性) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 15 | 热老化(剥离强度卷材与铝板) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 16 | 热稳定性 | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 17 | 可溶物含量 | GB 23441 | GB 23441 | ● |  |
| 18 | 热老化(尺寸稳定性) | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 19 | 自粘沥青再剥离强度 | GB 23441 | GB 23441 |  | ● |
| 20 | 胎基材料 | GB 23441 | GB 23441 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 按标准要求择项检验。 |  |  |  |  |  |

7.1.4   预铺防水卷材检验项目及重要程度分类见表9。

表9   预铺防水卷材检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 2 | 拉伸性能(拉力/拉伸强度) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能(膜断裂伸长率/最大拉力时伸长率) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 5 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 6 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 7 | 弹性恢复率 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 8 | 抗穿刺强度 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 9 | 抗冲击性能 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 10 | 抗静态荷载 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 11 | 耐热性 | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 12 | 低温弯折性 | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 13 | 低温柔性 | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 14 | 渗油性 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 15 | 抗窜水性 | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 16 | 不透水性 | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 17 | 与后浇混凝土剥离强度(无处理) | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 18 | 与后浇混凝土剥离强度(泥沙污染表面) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 19 | 与后浇混凝土剥离强度(热处理) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 20 | 卷材与卷材剥离强度(无处理) | GB/T 23457 | GB/T 23457 | ● |  |
| 21 | 卷材与卷材剥离强度(浸水处理) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 22 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 23 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 24 | 热老化(低温弯折性) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 25 | 热老化(低温柔性) | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| 26 | 胎基材料 | GB/T 23457 | GB/T 23457 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 按标准要求择项检验。 |  |  |  |  |  |

7.1.5   湿铺防水卷材检验项目及重要程度分类见表10。

表10   湿铺防水卷材检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467 | GB/T 35467 | ● |  |
| 2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467 | GB/T 35467 | ● |  |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467 | GB/T 35467 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467 | GB/T 35467 | ● |  |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度(无处理) | GB/T 35467 | GB/T 35467 | ● |  |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度(浸水处理) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度(热处理) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 12 | 渗油性 | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 14 | 与水泥砂浆剥离强度(无处理) | GB/T 35467 | GB/T 35467 | ● |  |
| 15 | 与水泥砂浆剥离强度(热处理) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 16 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 17 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 18 | 热老化(低温柔性) | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 19 | 热稳定性 | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| 20 | 胎基材料 | GB/T 35467 | GB/T 35467 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 按标准要求择项检验。 |  |  |  |  |  |

7.1.6   高分子防水材料(片材)检验项目及重要程度分类见表11

表11   高分子防水材料(片材) 检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 拉伸强度(常温) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 2 | 拉断伸长率(常温) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 3 | 撕裂强度 | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 4 | 不透水性 | GB 18173.1 | GB 18173.1 | ● |  |
| 5 | 低温弯折 | GB 18173.1 | GB 18173.1 | ● |  |
| 6 | 加热伸缩量 | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 7 | 热空气老化(拉伸强度保持率) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 8 | 热空气老化(拉断伸长率保持率) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 9 | 耐碱性(拉伸强度保持率) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 10 | 耐碱性(拉断伸长率保持率) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 11 | 粘结剥离强度 | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| 12 | 复合强度(FS2 型表层与芯层) | GB 18173.1 | GB 18173.1 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 按标准要求择项检验。 |  |  |  |  |  |

注:① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保 能效关键性能或特征值的指标。

② 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康安全节能环保以及消费者有 关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2   检验应注意的问题

7.2.1   若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.2 试件制备要严格按照各产品标准要求的进行，切除距外层卷头相应的长度后，再进行裁取。

7.2.3 弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材必须正确判别使用的胎基，若与标准规定不相符，则检验结论为不合格。

7.2.3 在弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材进行拉力和延伸率检测时，采用引伸计法，标距间距(180土2)mm。

8 判定原则

8.1 经检验，检验项目全部合格，判定为被检查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被检查产品不合格。 其中，当产品存在 A 类项目不合格时，属于严重不合格。

8.2 当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

8.3 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。"

8.4 当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。