2020年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量

广西监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于2020年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管及相关管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 412 | 412.3 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材 | PVC-U管材 |

2.2  产品种类

产品种类分为：

1）给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材；

2）建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材。

3  术语和定义

3.1给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 19278-2003确立的术语和定义适用于本细则

3.2建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 19278-2018界定的术语和定义适用于本细则。

4  企业规模划分

按照国家统计局2017年12月28日印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，塑料管材生产企业划分为大、中、小、微型企业。见表2。

表2　企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

5  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡      是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 1033.1-2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 6111-2018 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定

GB/T 6671-2001 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定

GB/T 8802-2001  热塑性塑料管材、管件 维卡软化点温度的测定

GB/T 8803-2001 注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件 热烘箱试验方法

GB/T 8804.2-2003  热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材

GB/T 8806-2008 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 14152-2001热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法

GB/T 4615-2013 聚氯乙烯  残留氯乙烯单体的测定  气相测谱法

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

相关的法律法规、部门规章和规范。

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6 抽样

6.1 现场抽样

6.1.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取公称外径为dn20mm～dn110mm的管材。

6.1.2抽样方法及数量

在生产企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、自抽样之日起在壹年内生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽样基数应不少于150根管材。在同一批次合格产品中抽取8根管材，在8根管材中载取：dn≤40mm的取1m×20段做为检验样品，取1m×12段做为备检样品；dn＞40mm的取1m×12段，做为样品，取1m×8段做为备检样品。

6.1.3 样品处置

①对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。对每个

所抽的样品均应编号标识，标识应具有唯一性。抽样人员应当采取有效的防拆封措施，先用不干胶

把样品和包装物绑扎结实,纸质封条先贴在不干胶上,再缠在样品包装物的开口处，再用签字笔在封条骑缝处签上一个抽样员姓名。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

②检样应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。对于易碎品、危险化学品等对运输、贮存过程有特殊要求的样品，应当采取有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，

不发生影响检验结论的变化。，同时，应确保封条在运输过程中不会破损。

③备样存放在被抽样生产者、销售者处，并予以封存，加施封存标识，采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知单》。被抽样生产者、销售者应当妥善保管备用样品，不得擅自更换、隐匿、转移、变卖、损毁、处理已抽查封存的样品。

④承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结

果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标

识后入库待检。

⑤ 样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，管材高度不宜超过2m，避免阳光直射。

6.1.4注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标

识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、外包装、

产品标签、产品合格证等四个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、产

品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备

用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至

检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、外包装、产品标签、产品合格证、加贴

封条的样品等五张照片）纳入报告中。具体照片要求为:

第1张：能大致反应抽样基数的样品堆照片1张；

第2张：抽到的样品，未封装前照片1张（应用纸写明厂名及规格型号样品等信息，与样品一

起拍摄）；

第3张：该批号管件合格证（或其他形式的合格证明）1张；

第4张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚封条上签字人名）；

第5张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚封条上签字人名）。

其他抽样视频应符合相关规定要求。

6.2抽样单

6.2.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度

生产的被抽查水泥产品营业收入(产值)和从业人数,营业收入(产值)以万元计；若企业上一年度未

生产，则记录本年度实际营业收入(产值)，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，如在规格栏中注明的管材的公称外径、公称壁厚（或S、PN系列）、饮用水（或非饮用水）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

注：1.记录的“产品营业收入”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材”，应记录被抽查企业的所有强度等级的给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材营业收入。

6.2.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。生产企业名称、商标因没有生产企业公章确认，后面需括号注明“标称”。如：xxxx塑料管材有限公司（标称），超硬牌（标称）。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

7.1.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及重要程度分类见表3。

表3　给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| 6 | 液压试验20℃ 1h | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 7 | 卫生性能 | GB/T 10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 GB/T 4615-2013 | ● |  |
| 注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径及偏差和壁厚（任一点壁厚及偏差）； 注2：卫生性能的检验项目为：氯乙烯单体含量、铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |  |  |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.2 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及重要程度分类见表4。

表4  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1 -2018 | 推荐性 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 4 | 拉伸屈服强度 | GB/T 5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 8804.2-2003 | ● |  |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8  判定原则

8.1 单项判定

规格尺寸检验5根管材，允许有1个试样的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

卫生性能按GB/T 10002.1-2006规定，有不符合要求项，即判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 10002.1-2006和GB/T 5836.1-2018规定取双倍样复验，如仍有不符合项则判定该样品不合格。

8.2  综合判定

当所检项目全部符合执行标准要求，综合判定为合格。当所检项目有一项或一项以上不符合执

行标准要求，综合判定为不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类不

合格时，属于一般不合格。

8.2.1 当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

8.2.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。"

8.2.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理（涉及现场检验的产品应根据其特殊性增加相关内容）

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编写单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理管处管理。