2020年塑料管件产品质量广西监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于2020年塑料管件产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管及相关管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督检查产品范围包括给水用聚乙烯（PE）管件、冷热水用聚丙烯（PP-R）管件、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 412 | / |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材及管件 | / |

2.2  产品种类

2.2.1 给水用聚乙烯（PE）管件。

2.2.2冷热水用聚丙烯（PP-R）管件。

2.2.3给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件。

2.2.4建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

GB/T 13663.3-2018、GB/T 18742.3-2017、GB/T 10002.2-2003、GB/T 5836.2-2018界定的术语和定义、符合和缩略语适用于本细则。

4  企业规模划分

按照国家统计局2017年12月28日印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，塑料管材、管件生产企业划分为大、中、小、微型企业。见表2。

表2　企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

5  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13663.3-2018  给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件

GB/T 18742.3-2017  冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件

GB/T 10002.2-2003  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 5836.2-2018  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定

GB/T 6111-2003  流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法（指定版）

GB/T 3682-2000  热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（指定版）

GB/T 8802-2001  热塑性塑料管材、管件 维卡软化点温度的测定

GB/T 1033.1-2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 8803-2001注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件  热烘箱试验方法

GB/T 8801 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法

GB/T 8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 17391-1998  聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

GB/T 21300-2007  塑料管材和管件 不透光性的测定

GB/T 19466.3-2004 塑料 差示扫描量热法（DSC） 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定

GB/T 9345.1-2008  塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法

GB/T 19466.6-2009  塑料 差示扫描量热法（DSC） 第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6  抽样

6.1 现场抽样

6.1.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.1.2抽样方法及数量

①在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

②抽样基数不应少于150个管件。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

③在同一批次合格产品中随机抽取25个管件，其中15作为检验样品，10作为备用样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.1.3 样品处置

①对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。对每个所抽的样品均应编号标识，标识应具有唯一性。抽样人员应当采取有效的防拆封措施，先用不干胶把样品和包装物绑扎结实，纸质封条先贴在不干胶上,再缠在样品包装物的开口处，再用签字笔在封条骑缝处签上一个抽样员姓名， 如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

②检样由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。对于易碎品、危险化学品等对运输、贮存过程有特殊要求的样品，应当采取有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。同时，应确保样品在运输过程中封条的完好性。

③备样存放在被抽样生产者、销售者处，并予以封存，施封存标识，采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知单》。被抽样生产者、销售者应当妥善保管备用样品，不得擅自更换、隐匿、转移、变卖、损毁、处理已抽查封存的样品。

④承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

6.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、外包装、产品标签、产品合格证等四个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、外包装、产品标签、产品合格证、加贴封条的样品等五张照片）纳入报告中。具体照片要求为:

第1张：能大致反应抽样基数的样品堆照片1张；

第2张：抽到的样品，未封装前照片1张（应用纸写明厂名及规格型号样品等信息，与样品一起拍摄）；

第3张：该批号管件合格证（或其他形式的合格证明）1张；

第4张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚封条上签字人名）；

第5张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚封条上签字人名）。

其他抽样视频应符合相关规定要求。

6.2抽样单

6.2.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的塑料管材管件产品产量与销售总额，销售总额以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数如管件的材料级别、公称外径、公称壁厚（或SDR系列）、外径公差等级等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

6.2.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价。对于产品检验所需的样品技术参数如管件的材料级别、公称外径、公称壁厚（或SDR系列）、外径公差等级等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取。抽样单需有抽样人及被抽查销售者双方签字。

生产企业名称、商标因没有生产企业公章确认，后面需括号注明“标称”。如：XXXX公司（标称），XX牌（标称）。

7  检验要求

7.1  检验项目及重要程度分类

7.1.1给水用聚乙烯（PE）管件检验项目及重要程度分类见表3。

表3　给水用聚乙烯（PE）管件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 静液压强度20℃ 100h | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 3 | 静液压强度80℃ 165h | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 4 | 熔体质量流动速率 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 8804.3-2003 |  | ● |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 17391-1998 |  | ● |
| 6 | 灰分 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 9345.1-2008 |  | ● |
| 注：规格尺寸的检验项目为：熔接端的平均外径、不圆度、最小通径。 |  |  |  |  |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

7.1.2冷热水用聚丙烯（PP-R）管件检验项目及重要程度分类见表4。

表4　冷热水用聚丙烯（PP-R）管件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 6111-2003 | ● |  |
| 3 | 静液压强度95℃ 1000h | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 6111-2003 | ● |  |
| 4 | 灰分 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 9345.1-2008 |  | ● |
| 5 | 熔融温度 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 19466.3-2004 |  | ● |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 19466.6-2009 |  | ● |
| 7 | 95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 19466.6-2009 |  | ● |
| 8 | 熔体质量流动速率 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 3682-2000 |  | ● |
| 注：规格尺寸的检验项目为：承口平均内径、最大不圆度、最小通径、承口深度 |  |  |  |  |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

7.1.3给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目及重要程度分类见表5。

表5　给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 8806 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 8803-2001 |  | ● |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 8801 | ● |  |
| 5 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 6111-2003 | ● |  |
| 注：规格尺寸的检验项目为：最小深度、承口中部平均内径。 |  |  |  |  |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

7.1.4建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目及重要程度分类见表6。

表6　建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8802-2001 | ● |  |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8803-2001 |  | ● |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8801-2007 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8  判定原则

8.1 单项判定

规格尺寸检验8个管件，允许有1个试样的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 13663.3-2018、GB/T 18742.3-2017、GB/T 10002.2-2003及GB/T 5836.2-2018规定取双倍样复验，如仍有不符合项则判定该样品不合格。

8.2  综合判定

当所检项目全部符合执行标准要求，综合判定为合格。当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，综合判定为不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类不合格时，属于一般不合格。

8.3  当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑料管件产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.4当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑料管件产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。”

8.5当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑料管件产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”。

9  异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编写单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。