2020年输水管产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年输水管产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管及相关管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 429 | 429.1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 输水管 | 输水管 |

2.2产品种类

输水管包括预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管等。

预应力钢筒混凝土管(PCCP)按其结构分为内衬式预应力钢筒混凝土管( PCCPL)和埋置式预应力钢筒混凝土管( PCCPE)；按管子的接头密封类型又分为单胶圈预应力钢筒混凝土管( PCCPSL、PCCPSE)和双胶圈预应力钢筒混凝土管( PCCPDL、 PCCPDE)。

钢筋混凝土排水管按外压荷载分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级；按施工方法分为开槽施工管（RCP）和顶进施工管(DRCP)等。

表2 输水管分类表

| 序号 | 按种类 | 分类方法 | 分类代号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力钢筒混凝土管 | 按结构 | PCCPL | 内衬式预应力钢筒混凝土管 |
| 2 |  |  | PCCPE | 埋置式预应力钢筒混凝土管 |
| 3 |  | 按接头密封类型 | PCCPSL | 单胶圈预应力钢筒混凝土管 |
|  |  |  | PCCPSE |  |
| 4 |  |  | PCCPDL | 双胶圈预应力钢筒混凝土管 |
|  |  |  | PCCPDE |  |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | 按外压荷载 | I | I级管 |
| 6 |  |  | II | II级管 |
| 7 |  |  | III | III级管 |
| 8 |  | 按施工方法 | RCP | 开槽施工管 |
| 9 |  |  | DRCP | 顶进施工管 |

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

钢筋混凝土管：管壁内配置有单层或多层钢筋骨架的混凝土圆管。

预应力钢筒混凝土管：在带有钢筒的混凝土管芯处侧缠绕环向预应力钢丝并制作水泥砂浆保护层而制成的管子，包括内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCPE)。

- 企业规模划分

按照国家统计局2017年12月28日印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，输水管生产企业划分为大、中、小、微型企业。见表3。

表3　企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19685-2017  预应力钢筒混凝土管

GB/T 11836-2009  混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 15345  混凝土输水管试验方法

GB/T 16752  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6抽样

6.1 现场抽样

6.1.1抽样型号或规格

预应力钢筒混凝土管按GB/T 19685-2017的9.3.4条的要求进行抽样，且抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸、相同接头型式、相同外压级别的被检样品。

混凝土和钢筋混凝土排水管按GB/T 11836-2009的8.3.3条的要求进行抽样，且抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸、相同接头型式、相同外压级别的被检样品。

当企业有多个规格时，优先抽取生产量大的产品。

6.1.2抽样方法及数量

在企业的成品库内或堆场中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽样时，采用蒸汽养护方式的样品龄期为14天及以上，采用自然养护方式的样品龄期为28天及以上。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数不低于20根。随机抽取20根输水管样品（10根检验样品，10根备用样品）。分别用记号笔标记“1,2,3…”。

预应力钢筒混凝土管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行管体裂缝检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验管子内压抗裂性能（或外压抗裂性能），1根检验保护层厚度。

钢筋混凝土排水管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行外表面裂缝、露筋检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验外压荷载，随机抽取2根作为复验样品。从2根检验外压荷载的管子中随机抽取1根检验保护层厚度，另外1根及随机再抽取的1根共2根作为复验样品。

6.1.3 样品处置

①将抽取输水管的检验样品和备用样品分别封样。样品贴好封条，封条应防雨、防拆封。用白乳胶把纸质封条粘贴在输水管内壁上，在封条骑逢签上抽样人员姓名（至少一人），在管壁签上抽样人员姓名（至少一人）和抽样日期，再在封条粘贴上透明胶防雨。

②备样存放在被抽样生产者、销售者处，并予以封存，加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

③检样由抽样人员进行现场检验或由抽样单位按程序通知承检机构进行检验。现场检验后需重新封存在被抽查企业的样品，承检机构应对其进行妥善封存，并采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知单》，并经承检机构人员和被抽查企业有关人员双方签字盖章，与抽样单一并保存。

④承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后待检。

6.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条后，对样品堆的外观、样品标识、检验样品和备用样品等进行拍照，样品加贴封条后拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，标识应能够清晰反映所抽样品的生产单位、型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等内容。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品堆外观（粘贴有封条）、样品正面（有标识）、加贴封条的检样、加贴封条的备样等不少于四张照片）纳入报告中。具体照片要求为:

第1张：抽到的样品堆1张（粘贴有封条）；

第2张：有样品标识的正面近照1张（标识至少有生产单位、执行标准、规格型号、生产日期等信息）；

第3张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚样品签名部位的名字）；

第4张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚样品签名部位的名字）。

6.2抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的消防应急灯具产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

7检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4和表5。

表4  混凝土和钢筋混凝土排水管检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外压荷载 | GB/T 11836－2009 | GB/T 16752 | ● |  |
| 2 | 保护层厚度 |  |  |  | ● |
| 3 | 外表面裂缝 |  |  |  | ● |
| 4 | 露筋 |  |  |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表5  预应力钢筒混凝土管检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 内压抗裂性能或外压抗裂性能 | GB/T 19685-2017 | GB/T 15345 | ● |  |
| 2 | 保护层厚度 |  |  |  | ● |
| 3 | 管体裂缝 |  |  |  | ● |
| 4 | 管芯混凝土抗压强度 |  |  |  | ● |
| 5 | 保护层水泥砂浆抗压强度 |  |  |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

本次输水管产品抽检在企业作现场检验，企业应配合检验机构做好各项检验工作。企业负责人或企业代表须在抽样单、现场检验原始记录上对抽样及检验签字确认。

现场检验须用到企业输水管试验台，试验前，检验人员和企业负责人一起对试验台的安全性和符合性进行检查，确认符合后方可使用。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8  判定原则

8.1单项判定原则见表6和表7

表6预应力钢筒混凝土管产品质量监督抽查检验项目及判定标准

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检 验 方 法 | 单项合格品评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内压抗裂性能或外压抗裂性能 | GB/T 19685-2017 6.3.4/6.3.5 | GB/T 15345-2017 6 | 2根均符合标准规定，判该项合格 |
| 2 | 保护层厚度 | GB/T 19685-2017 表1～表3，允许偏差见表5 | GB/T 15345-2017 5.3.10 | 2根共6个测值均符合标准规定,判该项合格。 |
| 3 | 管体裂缝 | GB/T 19685-2017 6.3.2 | GB/T 15345-2017 4.3.2 | 10根均符合标准规定，判该项合格。 |

表7  钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查检验项目及判定标准

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验方法 | 单项合格品评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压 荷载 | GB/T 11836-2009表2 和6.5 | GB/T 16752-2017 10 允许采用裂缝测宽仪测定检验过程中裂缝宽度 | 裂缝荷载和破坏荷载实测值均符合标准规定为单根合格，2根管均合格判该项合格；2根管均不合格，不得复验，判该项不合格；2根中有1根不合格，允许复验2根，复验的2根管子均合格，判该项合格；复验结果仍有1根不符合时，判该项不合格。 |
| 2 | 保护层 厚度 | GB/T 11836-2009 6.6 | GB/T 16752-2017 11 | 被测3点（每点内外2个测值均合格为该点合格）均符合标准规定为该项合格；3点中有2点不符合，不得复验，判该项不合格；3点中有1点不符合，允许复验2根，复验2根的6点均符合标准规定，判该项合格；复验结果仍有1点不符合时，判该项不合格。 |
| 3 | 外表面 裂缝 | GB/T 11836-2009 6.2.2 | GB/T 16752-2017 5.2.5 | 符合标准规定为单根合格。10管全部合格判该项合格。 |
| 4 | 露筋 | GB/T 11836-2009 6.2.1 | GB/T 16752-2017 5.2.3 | 符合标准规定为单根合格。10管全部合格判该项合格。 |

8.2综合判定

出具监督抽查检验报告时，应遵循以下综合判定原则：

- 所检项目全部合格则产品判定为合格。

②  所检项目存在任一项或一项以上不合格则判定为不合格（当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格）。

8.2.1当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年输水管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年输水管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。”

8.2.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年输水管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”。

9 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2本次监督抽检在生产企业作现场检验，企业负责人或企业代表须在现场对抽样单、检验原始记录、产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单签字确认，如企业负责人或企业代表对现场抽样过程及现场检验数据结果有异议的，须书面提出申请异议复检，承检人员报广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处并经同意后，按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织承检人员现场启用备用样品按本细则要求对不合格项目进行复检，复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。