2020年浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量

广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量广西监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产自分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 一级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 407 | 407.9 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 |

2.2 产品种类

浸渍胶膜纸饰面刨花板；

浸渍胶膜纸饰面纤维板；

浸渍胶膜纸饰面胶合板；

浸渍胶膜纸饰面细木工板；

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1 浸渍胶膜纸饰面人造板

以刨花板、纤维板、胶合板、细木工板等人造板为基材，以浸渍胶膜纸为饰面材料的装饰板材。

4 企业规模划分

根据浸渍胶膜纸饰面人造板产品行业的实际情况，企业生产规模以浸渍胶膜纸饰面人造板产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2 企业浸渍胶膜纸饰面人造板生产规模划分

| 企业浸渍胶膜纸饰面人造板产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥15000 | ≥10000且＜15000 | ＜10000 |

备注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 34722 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB 18580 室内装饰装修材料   人造板及其制品中甲醛释放限量

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1现场抽样

6.1.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。 优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。

6.1.2   抽样方法、基数及数量

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

第一，抽样基数≥20张；

第二，当产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象；

第三，采用随机抽样法在该垛中抽取7张产品，分别为初检1 张、复验2 张、甲醛1 张和备用样品3 张。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检；

第四、如在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可；

6.1.3 样品处置

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板的初检、复验样板按照 GB/T 15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》中图1的规定取样；浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板的初检、复验样板按照GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》中图1的规定取样，每片样块应注明编号及板长方向；甲醛样板每张取（600×600）mm×2块。初检、复验样块应分别密封包装，其中的每个包装的封口处上下加贴封条，抽样人员与被抽检方人员在封条上签字。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。样品应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装。运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。同一企业的样品应整体打包，由抽样单位负责寄送至承检机构。

备用样品可在取样处按照产品标准取样要求做好取样标记并由抽样人员签字后整张封存于被抽检方。

承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

6.1.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被检查产品及企业相关信息。同时记录被检查企业上一年度生产的浸渍胶膜纸饰面人造板产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数(如产品执行标准、产品类别、产品等级、甲醛释放 量等级、产品规格)等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

6.1.5 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.2网络抽样

6.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

6.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

6.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

7 检验要求

7.1   检验项目及重要程度分类

7.1.1 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验项目及重要程度分类见表3。

表3   浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B类b |
| 1 | 内结合强度 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 4 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 5 | 表面耐干热 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 15102 | GB/T 15102 |  | ● |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580 | GB 18580 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

7.1.2浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板检验项目及重要程度分类见表3。

表3   浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板检验顶目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B类b |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 2 | 胶合强度 （胶合板基材） | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 3 | 浸渍剥离 （细木工板基材） | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 4 | 横向静曲强度 （细木工板基材） | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 6 | 表面耐划痕 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 7 | 表面耐磨 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 8 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 9 | 表面耐干热 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 10 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 11 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 12 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 13 | 表面耐水蒸气 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 14 | 耐光色牢度 | GB/T 34722 | GB/T 34722 |  | ● |
| 15 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注:①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2   检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量 要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品 明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准 要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1 单项判定

甲醛释放量按标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醒释放限量》中1m3气候箱法的规定进行，结果按稳定状态时的甲醛释放量测定值作为样品甲醛释放量，不再进行复验。

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板胶合强度按GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》中7.3.1的规定进行判定。

其他项目任一个检验项目初检样品不合格时，进行双倍复验，当两个复验样品结果均合格时，判定该项目为合格；反之，判定该项目为不合格。

8.2  综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.2.1  当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

8.2.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。"

8.2.3  当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年浸渍胶膜纸饰面人造板产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。