2021年食品包装纸产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于2021年食品包装纸产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为与食品直接接触的食品包装纸（不包括再生纤维素膜（玻璃纸））。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1   产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 204 | / |
| 分类名称 | 日用消费品 | 家用纸制品 | 食品包装纸 |

2.2产品种类

1）食品包装纸按用途分为Ⅰ型(糖果包装原纸)和Ⅱ型(普通食品包装纸)；不包括再生纤维素膜（玻璃纸）。

2）食品包装纸按质量等级分为一等品、合格品。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB 31604.34 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 31604.48 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB 31604.49 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

应抽查2017年4月19日之后生产，与食品直接接触的食品包装纸（不包括再生纤维素膜（玻璃纸））（注：仅仅包装食用前需去壳、烹饪或者加工前需去壳、烹饪或清洗的食品的包装纸除去），且为同一型号(货号)。

5.2抽样方法、基数及数量

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，在企业成品库抽样时，同一批号产品抽样基数应不少于500 kg食品包装纸，抽样时应从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱，分别取出相应的样品数量。在市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品数量。在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本12张（不少于8m2），共计抽取样本24 m2。其中12 m2作为检验样品，12 m2作为备用样品。

5.3 样品处置

5.3.1样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。封条上应有受检方和抽检方相关人员的签字，同时应保证封条在运输过程中不会破损。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样，检验用样品由抽样人员寄、送至指定的检验机构相关部门。备用(复检)样品封存于受检单位。

5.3.2 样品到达检验机构后,接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品加贴标识后保存。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的食品包装纸产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

5.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

5.5抽样应注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  食品包装纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 02 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 03 | 霉菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4789.15 |
| 04 | 铅(Pb) | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.34 第一部分，或GB31604.49 第一部分 |
| 05 | 砷(As) | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.38 第一部分，或GB31604.49 第一部分 |
| 06 | 甲醛 | GB 4806.8 | 强制性 | 按照GB 4806.8附录A制备水提取试液，然后按照GB 31604.48测定 |
| 07 | 荧光性物质 波长254nm和365nm | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.47 |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与 判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7  判定原则

7.1  当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年食品包装纸产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2021年食品包装纸产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3  微生物项目不合格不进行复检。