2021年食品用塑料包装膜、袋、片材

产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于食品用塑料包装膜、袋、片材产品（直接与食品接触）质量广西监督抽查。监督抽查产品范围包括：普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜；包装用双向拉伸聚酯薄膜；双向拉伸聚丙烯珠光薄膜； 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜；包装用塑料复合膜、袋；多层复合食品包装膜、袋；液体食品无菌包装用纸基复合材料； 液体食品无菌包装用复合袋；液体食品保鲜包装用纸基复合材料；榨菜包装用复合膜、袋；液体食品包装用塑料复合膜、袋；双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋； 包装用聚乙烯吹塑薄膜；聚乙烯自粘保鲜膜；食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜；食品包装用聚氯乙烯硬片、膜；食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜；商品零售包装袋；夹链自封袋；液体包装用聚乙烯吹塑薄膜； 聚丙烯吹塑薄膜；包装用镀铝薄膜；双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材；聚丙烯(PP)挤出片材；塑料编织袋；复合塑料编织袋；其他塑料包装膜如保鲜膜等。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 209 | 209.1 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 食品用塑料包装物及工具 | 食品用塑料包装膜、袋 |

2.2 产品种类

食品用塑料包装膜、袋、片材的产品分为：

普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜；

包装用双向拉伸聚酯薄膜；

双向拉伸聚丙烯珠光薄膜；

双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜；

包装用塑料复合膜、袋（材质：BOPP/挤出复合PE-LD 、BOPP/干法复合PE-LD、PA/干法复合CPP、PET/干法复合CPP）；

多层复合食品包装膜、袋；

液体食品无菌包装用纸基复合材料；

液体食品无菌包装用复合袋；

液体食品保鲜包装用纸基复合材料；

榨菜包装用复合膜、袋；

液体食品包装用塑料复合膜、袋；

双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋；

包装用聚乙烯吹塑薄膜；

聚乙烯自粘保鲜膜；

食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜；

食品包装用聚氯乙烯硬片、膜；

食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜；

商品零售包装袋；

夹链自封袋；

液体包装用聚乙烯吹塑薄膜；

聚丙烯吹塑薄膜；

包装用镀铝薄膜；

双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材；

聚丙烯(PP)挤出片材；

塑料编织袋；

复合塑料编织袋；

其他塑料包装膜如保鲜膜等。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法

GB/T 1038 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法

GB/T 1040 塑料拉伸性能的测定

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB 4806.6  食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 31604.8食品安全国家标准  食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.2 食品安全国家标准  食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.9 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.7 食品安全国家标准  食品接触材料及制品 脱色试验

GB/T 8807 塑料镜面光泽试验方法

GB/T 8808 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 8809 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法

GB/T 9639.1  塑料薄膜和薄片  抗冲击性能试验方法  自由落镖法  第1部分：梯级法

GB/T 10003 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10004 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法

GB/T 10457-2009 食品用塑料自粘保鲜膜

GB/T 12027 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法

GB/T 14216 塑料  膜和片润湿张力的测定

GB/T 15043 白炽灯泡光电参数的测量方法

GB/T 15267 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 15717 真空金属镀层厚度测试方法 电阻法

GB/T 16958 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜

GB/T 18192 液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

BB/T 0039 商品零售包装袋

GB/T 19741 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 20218 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

BB/T 0002 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014 夹链自封袋

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 1231 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1871 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 1956 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2197 榨菜包装用复合膜、袋

QB/T 2358 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

BB/T 0030 包装用镀铝薄膜

GB/T 16719 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

QB/T 2471 聚丙烯(PP)挤出片材

GB/T 8946  塑料编织袋通用技术要求

GB/T 4857.5  包装 运输包装件 跌落试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1现场抽样

5.1.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

5.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表2。

在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与企业成品库抽样时相同。

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.1.3 样品处置

样品处置见表2。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.1.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的食品用塑料包装膜、袋、片材产品销售总额，以万元计。若受检单位上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

5.2网络抽样

5.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

5.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

5.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

5.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

产品抽样方法、被抽检方需要提供的样品信息、基数、数量及处置见表2。

表2  产品抽样方法、需要提供信息、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008 | 随机抽取经企业出厂检验合格的成品（分切品）、以同一工艺、同一规格批产品为样本，注意样品的幅宽不得少于200mm。 | - 厚度的公称尺寸； 2.注明产品分类（A类：普通型；B类：热封型）； 3.需标注样品的电晕处理面； 4.标明样品加工的横/纵向； - 内层材质； - 内层材质对应的CAS号； - 接触食品类型； - 预期最极端接触温度； - 预期最极端接触时间； - 贮存条件 | 150kg～8t | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去5米，每卷膜各抽取30米×2份，共3卷×2份。 | 样品不得折叠，应以管芯卷轴小型卷好后封样。样品由抽样人员监督包装，每一小卷单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 2 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008 |  | 1.厚度的公称尺寸； 2. 需标注是否经过电晕处理，样品的电晕处理面； 3. 标明样品加工的横/纵向； 4. 是否有阻隔要求。 - 内层材质； - 内层材质对应的CAS号； - 接触食品类型； - 预期最极端接触温度； - 预期最极端接触时间； - 贮存条件 |  |  |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008 | 随机抽取经企业出厂检验合格的成品（分切品）、以同一工艺、同一规格批产品为样本，注意样品的幅宽不得少于200mm。 | 1.厚度的公称尺寸； 2．注明产品分类：热封型（PLa类）和非热封型（PLb类），如果是热封型，须标明是单面热封（PLa1类）还是双面热封（PLa2类）； 3.标明样品加工的横.纵向； 4. 膜的公称密度。 5.内层材质； 6.内层材质对应的CAS号； 7.接触食品类型； 8.预期最极端接触温度； 9.预期最极端接触时间； 10.贮存条件 | 150kg～8t | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去5米，每卷膜各抽取30米×2份，共3卷×2份。 | 样品不得折叠，应以管芯卷轴小型卷好后封样。样品由抽样人员监督包装，每一小卷单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 4 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2006 |  | - 厚度的公称尺寸； 2. 需标注是否经过电晕处理，样品的电晕处理面； 3.标明样品加工的横/纵向。 4.内层材质； 5.内层材质对应的CAS号； 6.接触食品类型； 7.预期最极端接触温度； 8.预期最极端接触时间； 9.贮存条件 |  |  |  |

| 序号 | 产品执行标准 |  |  | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 |  | 膜 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.按使用温度标明产品分级（普通级、水煮级、半高温蒸煮级、高温蒸煮级）； 3.注明样品复合方式（干法复合或挤出复合），并详细注明各层材质及复合顺序（按照从表层到内层的顺序）： BOPP/挤出复合PE-LD ； BOPP/干法复合PE-LD； PA/干法复合CPP； PET/干法复合CPP (仅限这四种，其它多层膜为企业标准)。 4.标明样品加工的横/纵向； 5.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； 6.样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。袋内所装物是否液体、粉状，是否需要抽真空或作充气处理。 | 150kg～8t，每批膜不超过50000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
|  |  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |
| 6 | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996 |  | 膜 |  | 1.厚度的公称尺寸； 2.注明各层材质及各层厚度、复合方式、复合顺序（按照从表层到内层的顺序）或者提供产品类别（A、B、C类）； 3.标明样品加工的横/纵向； 4.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； 5.样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。 | 150kg～8t，每批膜不超过50000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |
|  |  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于2000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |
| 序号 |  | 产品执行标准 |  | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| 7 |  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005 | 膜 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.卷筒样品：宽度.卷筒内径的公称尺寸；包装袋样品：长度、宽度、厚度及各层厚度的公称尺寸； 2.注明产品类别（普通包装用塑料复合膜即SS膜、无菌包装用塑料复合膜即WSS膜、无菌包装用塑料与纸和铝箔复合膜即WSLZ膜）； 3.标明样品加工的横/纵向； 4.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； 5.卷筒形式和包装袋形式均应提供试验用封合包装袋，内容物为水； 6.样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。 WSLZ膜还需确认以下信息： 1.内层材质； 2.内层材质对应的CAS号； 3.接触食品类型； 4.预期最极端接触温度； 5.预期最极端接触时间； 6.贮存条件 | 150kg～8t，每批膜不超过50000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
|  |  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |
| 8 |  | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993 | 膜 |  | 1.厚度的公称尺寸； 2.注明LDPE层的厚度或产品类别 （A类；内层LDPE膜厚度＞0.05mm； B类：内层LDPE膜厚度≤0.05mm）； 3.标明样品加工的横/纵向； 4.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； - 样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。 | 150kg～8t，每批膜不超过300000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |
|  |  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |

| 序号 | 产品执行标准 |  | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008 | 膜 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.注明产品热封的封接形式及部位（搭接、对接）； 3.标明样品加工的横、纵向； 4.对于卷筒形式的样品应提供热封合条件（温度，压力，时间）； 5.容器的容量； 6.阻隔材料：铝箔或其他阻隔材料。 7.内层材质； 8.内层材质对应的CAS号； 9.接触食品类型； 10.预期最极端接触温度； 11.预期最极端接触时间； 12.贮存条件 | 150kg～8t，每批膜不超过50000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |
| 10 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019 |  |  | - 厚度的公称尺寸； 2.注明袋的公称容量； 3.标明样品加工的横/纵向； 4.卷筒形式和包装袋形式均应提供试验用封合包装袋，内容物为水。 5.内层材质； 6.内层材质对应的CAS号； 7.接触食品类型； 8.预期最极端接触温度； 9.预期最极端接触时间； 10.贮存条件 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于100000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.注明产品热封的封接形式及部位（搭接、对接）； 3.标明样品加工的横、纵向； 4.对于卷筒形式的样品应提供热封合条件（温度，压力，时间）； 5.容器的容量； 6.阻隔材料：铝箔或其他阻隔材料。 7.内层材质； 8.内层材质对应的CAS号； 9.接触食品类型； 10.预期最极端接触温度； 11.预期最极端接触时间； 12.贮存条件 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 12 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008 |  | - 厚度的公称尺寸； 2.标明产品分类（ PE-LD，PE-LLD、PE-MD、PE-HD、PE-LD/PE-LLD膜）； 3.标明样品加工的横/纵向。 4.材质； 5.材质对应的CAS号； 6.接触食品类型； 7.预期最极端接触温度； 7.预期最极端接触时间； 9.贮存条件 | 150kg～8t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.产品材质：单层（PE、PVC、PVDC）或多层共挤（接触食品层的材质）； 3.标明样品加工的横/纵向； 聚乙烯自粘保鲜膜和聚氯乙烯自粘保鲜膜还需确认以下信息： 1.材质； 2.材质对应的CAS号； 3.接触食品类型； 4.预期最极端接触温度； 5.预期最极端接触时间； 6.贮存条件 | 50～10000卷 | 随机抽取3卷×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 14 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994 |  | 1.厚度的公称尺寸； 2.产品等级(优等品、一等品、合格品)； 3.标明样品加工的横/纵向； 4.是否透明的产品。 5.材质； 6.材质对应的CAS号； 7.接触食品类型； 8.预期最极端接触温度； 9.预期最极端接触时间； 10.贮存条件 | 150kg～5t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 商品零售包装袋（仅限食品包装用） BB/T 0039-2013 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸；（不抽0.025mm以下厚度 的袋） 2.注明可装内容物质量； 3.仅限聚乙烯材质。 4.材质； 5.材质对应的CAS号； 6.接触食品类型； 7.预期最极端接触温度； 8.预期最极端接触时间； 9.贮存条件 | 500～10000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 16 | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011 |  | 1.厚度的公称尺寸； 2.标明标称内装物质量； 3.材质：单层材质的名称、多层复合材质的名称；为复合袋时要注明复合材料及顺序：按照从表层到内层的顺序； 4.夹链方式：卡扣式、滑块式。 聚乙烯袋还需确认以下信息： 1.材质； 2.材质对应的CAS号； 3.接触食品类型； 4.预期最极端接触温度； 5.预期最极端接触时间； 6.贮存条件 | 500～100000只（100只/包） | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | - 厚度的公称尺寸； 2.标明产品等级（优等品，一等品，合格品）； 3.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）或注明按标准要求条件进行； 4.标明样品加工的横/纵向。 5.材质； 6.材质对应的CAS号； 7.接触食品类型； 8.预期最极端接触温度； 9.预期最极端接触时间； 10.贮存条件 | 150kg～1t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 18 | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994 |  | - 厚度的公称尺寸； 2.产品类别（透明级,通用级）和等级（优等品，一等品，合格品）。 3.材质； 4.材质对应的CAS号； 5.接触食品类型； 6.预期最极端接触温度； 7.预期最极端接触时间； 8.贮存条件 | 150kg～10t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |

| 序号 | 产品执行标准 |  | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019 |  | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | - 厚度的公称尺寸； 2.注明产品分类（VMPET，VMOPP，VMCPP）； 3.标明样品的镀铝膜面； 4.标明样品加工的横/纵向。 5.材质； 6.材质对应的CAS号； 7.接触食品类型； 8.预期最极端接触温度； 9.预期最极端接触时间； 10.贮存条件 | 500kg～50t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 20 | 多层复合食品包装膜、袋 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | 膜 |  | 1.厚度的公称尺寸； 2.按使用温度标明产品分级（普通级、水煮级、半高温蒸煮级、高温蒸煮级）或企业标准中规定的类别：A类、B类、C类、D类； 3.注明样品复合方式（干法复合或挤出复合），并详细注明各层材质及复合顺序（按照从表层到内层的顺序）； 4.标明样品加工的横/纵向； 5.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； 6.样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。袋内所装物是否液体、粉状，是否需要抽真空或作充气处理。 | 150kg～8t，每批膜不超过300000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 GB/T 16719-2008 | 在企业生产的自检合格产品中，随机抽取工序较多、检验项目覆盖面积最大的产品进行检验。同一规格、同一批次为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.标明样品加工的横、纵向； 3.经电晕处理未涂膜片材，标明电晕面； 4.是否为透明、防雾片材。 5.材质； 6.材质对应的CAS号； 7.接触食品类型； 8.预期最极端接触温度； 9.预期最极端接触时间； 10.贮存条件 | 150kg～1t | 随机抽取3卷片材，每卷片材去掉2层后，每卷取2.5m2样品×2份 | 片材类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 22 | 聚丙烯（PP）挤出片材 QB/T 2471-2000 |  | - 厚度的公称尺寸； 2.标明片材类别（共聚物或均聚物）； 3.标明样品加工的横/纵向。 4.材质； 5.材质对应的CAS号； 6.接触食品类型； 7.预期最极端接触温度； 8.预期最极端接触时间； 9.贮存条件 | 150kg～1t | 随机抽取3卷片材，每卷片材去掉2层后，每卷取2.5m2样品×2份 |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2019 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.标明样品加工的横/纵向； 3.是否印刷(表印肠衣膜、表层里印肠衣膜)。 | 150kg～1t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 24 | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013 | 在企业的自检合格产品中，从同一原料、同一规格、同一工艺、同一批次的合格产品中随机抽取一种工艺复杂的产品。 | 1.标明产品型号（LA型、TA型、A型、B型、C型）或内装重量；（仅限60kg以下）； 2.标明样品加工的经向、纬向； 3.产品材质； 4.产品材质对应的CAS号； 5.接触食品类型； 6.预期最极端接触温度； 7.预期最极端接触时间； 8.贮存条件 | 抽样基数不少于500条，每批袋不多于500000条 | 32条×2 | 用塑料膜或塑料编织袋包装完好，样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 25 | 包装膜袋（如：包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、保鲜膜袋等） 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 |  | 按袋的基材膜填写相应的要求（具体见以上列出的基材膜）。 | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |
| 26 | 其它 | 根据产品企业标准，确定实际抽样方法、抽样数量、基数、样品处置办法等 |  |  |  |  |

6 检验要求

6.1 检验项目

食品用塑料包装膜、袋、片材的各个产品的检验项目分别见表3～表28。

表3  普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP)薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 10003-2008 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 10003 5.7 |  |
| 4 | 热封强度 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 10003 5.8 |  |
| 5 | 雾度 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 6 | 光泽度 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 8807 |  |
| 7 | 润湿张力a | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 14216 |  |
| 8 | 透湿量 | GB/T 10003 4.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 9 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 10 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 11 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 13 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 14 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 备注：a.适用于经过表面电晕处理、火焰或等离子处理的膜 |  |  |  |  |  |

表4  包装用双向拉伸聚酯薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 16958-2008 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 16958 6.8 |  |
| 4 | 雾度 | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 5 | 光泽度 | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 16958 6.10 |  |
| 6 | 摩擦系数 | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 10006 |  |
| 7 | 润湿张力a | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 14216 |  |
| 8 | 氧气透过系数b | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 9 | 水蒸气透过系数b | GB/T 16958 5.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 10 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 11 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 12 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 13 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 14 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 16 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 17 | 特定迁移限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 18 | 特定迁移总量限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 19 | 最大残留量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 备注： - 润湿张力项目仅适用于电晕薄膜 - 氧气透过系数、水蒸气透过系数试验适用于有阻隔性聚酯膜 |  |  |  |  |  |

表5  双向拉伸聚丙烯珠光薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | BB/T 0002-2008 |
| 2 | 断裂伸长率 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 热收缩率 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | BB/T 0002 5.6 |  |
| 4 | 摩擦系数 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 10006 |  |
| 5 | 热封强度 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 6 | 润湿张力 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 14216 |  |
| 7 | 透光率 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 8 | 光泽度 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 8807 |  |
| 9 | 密度 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 6343 |  |
| 10 | 透湿量 | BB/T 0002 4.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 11 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 12 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 13 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 14 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 15 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 16 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表6  双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 20218 4.6 | GB/T 20218-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 20218 4.6 |  |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 12027 |  |
| 4 | 耐撕裂力 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 20218 4.10 |  |
| 5 | 雾度 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 6 | 摩擦系数 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 10006 |  |
| 7 | 润湿张力 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 14216 |  |
| 8 | 氧气透过量 | GB/T 20218 3.3 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 9 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 10 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 11 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 13 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 14 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 15 | 特定迁移限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 16 | 特定迁移总量限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 17 | 最大残留量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |

表7  包装用塑料复合膜、袋  干法复合、挤出复合检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离力 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 8808 | GB/T 10004-2008 |
| 2 | 热合强度 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 3 | 拉断力 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 5 | 直角撕裂力 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | QB/T 1130 |  |
| 6 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 8809 |  |
| 7 | 水蒸气透过量 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 8 | 氧气透过量 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 9 | 袋的耐压性能 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.8 |  |
| 10 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.9 |  |
| 11 | 摩擦系数 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10006 |  |
| 12 | 耐热性 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.11 |  |
| 13 | 耐高温介质性 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.12 |  |
| 14 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 15 | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 16 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 17 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 18 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 19 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 20 | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 10004 |  |
| 21 | 溶剂残留量 | GB/T 10004 5.6 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.17 |  |
| 22 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |

表8  液体食品无菌包装用纸基复合材料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 18192 6.5 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 18192-2008 |
| 2 | 封合强度 | GB/T 18192 6.5 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 18192 6.5 | 推荐性 | GB/T 8808 |  |
| 4 | 透氧率 | GB/T 18192 6.5 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 5 | 挺度 | GB/T 18192 6.5 | 推荐性 | GB/T 22364 |  |
| 6 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 7 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 9 | 高猛酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 10 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 11 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 15 | 溶剂残留量 | GB/T 18192 6.6 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.17 |  |
| 16 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 备注： 序号 6～14为内层材质是聚乙烯材料的卫生指标 |  |  |  |  |  |

表9  液体食品包装用塑料复合膜、袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 |  | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 19741 5.4 |  | 推荐性 | GB/T 19741 6.4 | GB/T 19741-2005 |
| 2 | 封合强度 | GB/T 19741 5.4 |  | 推荐性 | GB/T 19741 附录A |  |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 19741 5.4 |  | 推荐性 | GB/T 8808 |  |
| 4 | 复合层塑料膜与纸的粘结度 | GB/T 19741 5.4 |  | 推荐性 | GB/T 19741 附录B |  |
| 5 | 透氧率 | GB/T 19741 5.4 |  | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 6 | 耐压性能 | GB/T 19741 5.6 |  | 推荐性 | GB/T 19741 6.11 |  |
| 7 | 跌落性能 | GB/T 19741 5.7 |  | 推荐性 | GB/T 19741 6.12 |  |
| 8 | 感官 | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 9 | 甲苯二胺 | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 10 | 蒸发残渣（4％乙酸） | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 11 | 蒸发残渣（正己烷） | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 12 | 蒸发残渣（65%乙醇） | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 13 | 高锰酸钾消耗量（水） | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 14 | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 19741 |  |
| 15 | 感官 | WSLX膜 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 16 | 浸泡液 | WSLX膜 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 17 | 总迁移量 | WSLX膜 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 18 | 高猛酸钾消耗量 | WSLX膜 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 19 | 重金属 | WSLX膜 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 12 | 脱色试验 | WSLX膜 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 13 | 特定迁移限量 | WSLX膜 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 14 | 特定迁移总量限量 | WSLX膜 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 15 | 最大残留量 | WSLX膜 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 16 | *溶剂残留量总量 | ≤5.0 mg/m2 |  | 推荐性 | GB/T 10004-2008 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| 17 | *苯类溶剂残留量 | ≤0.5 mg/m2 |  | 推荐性 | GB/T 10004-2008 |  |
| 18 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 |  | 强制性 | GB 31604.45-2016 |  |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |  |

表10  双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.1 | QB/T 1871-1993 |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.1 |  |
| 3 | 直角撕裂力 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1130 |  |
| 4 | 层间剥离 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | GB/T 8808 |  |
| 5 | 封口剥离力 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 6 | 抗摆锤冲击能 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | GB/T 8809 |  |
| 7 | 水蒸气透过量 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 8 | 氧气透过量 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 9 | 耐热性 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.8 |  |
| 10 | 耐寒性 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.9 |  |
| 11 | 耐油度 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.10 |  |
| 12 | 袋的耐压性能 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.11 |  |
| 13 | 袋的跌落性能 | QB/T 1871 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871 5.5.12 |  |
| 14 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 15 | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 16 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 17 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 18 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 19 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 20 | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 1871 |  |
| 21 | *溶剂残留量总量 | ≤5.0 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| 22 | *苯类溶剂残留量 | ≤0.5 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 |  |
| 23 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 |  |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |

表11  榨菜包装用复合膜、袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | QB/T 2197 5.5 | QB/T 2197-1996 |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | QB/T 2197 5.5 |  |
| 3 | 热合强度 | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 4 | 剥离力 | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | GB/T 8808 |  |
| 5 | 氧气透过量 | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 6 | 水蒸气透过量 | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 7 | 耐压（袋） | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | QB/T 2197 5.10 |  |
| 8 | 跌落（袋） | QB/T 2197 4.3 | 推荐性 | QB/T 2197 5.11 |  |
| 9 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 10 | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 11 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 12 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 13 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 15 | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | QB/T 2197 |  |
| 16 | *溶剂残留量总量 | ≤5.0 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| 17 | *苯类溶剂残留量 | ≤0.5 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 |  |
| 18 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 |  |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |

表12  液体食品无菌包装用复合袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过率 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 | GB/T 18454-2019 |
| 2 | 水蒸气透过率 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 3 | 透光率 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 5 | 断裂标称应变 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 6 | 剥离力 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 7 | 袋体热合强度 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 8 | 袋口和袋体热合强度 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 9 | 耐压性能 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 10 | 袋的跌落性能 | GB/T 18454 5.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 11 | 感官 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 12 | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 13 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 14 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 15 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 16 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 17 | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | GB/T 18454 |  |
| 18 | *溶剂残留量总量 | ≤5.0 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| 19 | *苯类溶剂残留量 | ≤0.5 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 |  |
| 20 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 |  |
| 21 | 菌落总数 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 22 | 霉菌 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 23 | 酵母菌 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 24 | 大肠菌群 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 25 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 26 | 沙门氏菌 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 27 | 志贺氏菌 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| 28 | 溶血性链球菌 | GB/T 18454 5.7.3 | 推荐性 | GB/T 18454 |  |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |

注：外膜、内衬、灌装口及密封件等卫生指标应符合GB 4806.7。

表13  液体食品保鲜包装用纸基复合材料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 18706 6.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 18706-2008 |
| 2 | 封合强度 | GB/T 18706 6.4 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 3 | 内层塑料剥离强度 | GB/T 18706 6.4 | 推荐性 | GB/T 8808 |  |
| 4 | 透氧率 | GB/T 18706 6.4 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 5 | 挺度 | GB/T 18706 6.4 | 推荐性 | GB/T 22364 |  |
| 6 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 7 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 9 | 高猛酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 10 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 11 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 15 | 溶剂残留量 | GB/T 18706 6.5 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.17 |  |
| 16 | 材料与食品接触表面的微生物指标 | GB/T 18706 6.5 | 推荐性 | GB 4789.2 GB 4789.3 GB 4789.15 |  |
| 17 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 备注： 序号 6～14为内层材质是聚乙烯材料的卫生指标 |  |  |  |  |  |

表14  包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4456 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 4456-2008 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4456 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 4456 4.3 | 推荐性 | GB/T 9639.1 |  |
| 4 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 8 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表15  食品用塑料自粘保鲜膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 10457-2009 |
| 2 | 断裂标称应变 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 透光率 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 4 | 雾度 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 5 | 直角撕裂强度 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | QB/T 1130 |  |
| 6 | 自粘性（剪切剥离强度） |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 10457 7.8 |  |
| 7 | 开卷性 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 10457 7.9 |  |
| 8 | 防雾性 |  | GB/T 10457 6.5 | 推荐性 | GB/T 10457 7.10 |  |
| 9 | 卫生指标(聚乙烯、聚氯乙烯) | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
|  |  | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
|  |  | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 10 | 卫生指标（聚偏二氯乙烯材质） | 蒸发残渣（水） | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量（水） | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB/T 17030 4.5 | 推荐性 | GB/T 10457 |  |
|  |  | 溶剂残留量 | GB/T 17030 4.6 | 推荐性 | GB/T 17030 5.7 |  |

表16  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 15267 5.5.3 | GB/T 15267-1994 |
| 2 | 柔曲温度 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 15043 |  |
| 3 | 透湿度 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 4 | 透光率 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 5 | 雾度 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 6 | 加热伸缩率 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 15267 |  |
| 7 | 落球冲击破碎率 | GB/T 15267 4.3 | 推荐性 | GB/T 15267 |  |
| 8 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 9 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 10 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 12 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 13 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 14 | *邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量 | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.30-2016 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| 15 | *邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量 | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.30-2016 |  |
| 16 | *邻苯二甲酸二异壬酯迁移总量 | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.30-2016 |  |
| 17 | *邻苯二甲酸二正丁酯迁移量 | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.30-2016 |  |
| * 按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |

表17  食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 17030 4.4 | 推荐性 | GB/T 17030 5.6 | GB/T 17030-2019 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 17030 4.4 | 推荐性 | GB/T 17030 5.5 |  |
| 3 | 耐撕裂力 | GB/T 17030 4.4 | 推荐性 | GB/T 16578.2 |  |
| 4 | 热收缩率 | GB/T 17030 4.4 | 推荐性 | GB/T 12027 |  |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 17030 4.4 | 推荐性 | GB/T 17030 5.6.4 |  |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 17030 4.4 | 推荐性 | GB/T 17030 5.6.5 |  |
| 7 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 9 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 11 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 12 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表18  商品零售包装袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封合强度 | BB/T 0039 5.4 | 推荐性 | BB/T 0039 6.5 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 提吊试验 | BB/T 0039 5.4 | 推荐性 | BB/T 0039 6.7 |  |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0039 5.4 | 推荐性 | BB/T 0039 6.8 |  |
| 4 | 漏水性（有要求时） | BB/T 0039 5.4 | 推荐性 | BB/T 0039 6.6 |  |
| 5 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 7 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 9 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 10 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表19  夹链自封袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹链配合 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | BB/T 0014 6.5.1.1 | BB/T 0014-2011 |
| 2 | 开启拉力 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | BB/T 0014 6.5.1.2 |  |
| 3 | 反复使用 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | BB/T 0014 6.5.1.3 |  |
| 4 | 热合强度 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 5 | 跌落试验 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | BB/T 0014 6.5.3 |  |
| 6 | 密封试验 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | BB/T 0014 6.5.4 |  |
| 7 | 悬吊试验 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | BB/T 0014 6.5.5 |  |
| 8 | 拉断力 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 9 | 断裂伸长率 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 10 | 剥离力 |  | BB/T 0014 5.4 | 推荐性 | GB/T 8808 |  |
| 11 | 卫生指标 （聚乙烯材质） | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
|  |  | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
|  |  | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 12 | 卫生指标 （复合塑料材质） | 感官 | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 甲苯二胺 | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 9683 | 强制性 | BB/T 0014 |  |
|  |  | 溶剂残留量 | GB/T 10004 5.6 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.17 |  |
|  |  | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |  |  |  |  |  |  |

表20  液体包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | QB/T 1231 4.7.1 | QB/T 1231-1991 |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | QB/T 1231 4.7.1 |  |
| 3 | 热合牢度 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 4 | 动摩擦系数 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | GB/T 10006 |  |
| 5 | 落镖冲击试验 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | GB/T 9639 |  |
| 6 | 水蒸气透过量 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 7 | 氧气透过量 | QB/T 1231 3.3 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 8 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 9 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 10 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 12 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 13 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表21  聚丙烯吹塑薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | QB/T 1956 4.3 | 推荐性 | QB/T 1956 5.6 | QB/T 1956-1994 |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T 1956 4.3 | 推荐性 | QB/T 1956 5.6 |  |
| 3 | 直角撕裂强度 | QB/T 1956 4.3 | 推荐性 | QB/T 1130 |  |
| 4 | 雾度 | QB/T 1956 4.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 5 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 7 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 9 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 10 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表22  包装用镀铝薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | BB/T 0030 5.3 | 推荐性 | BB/T 0030 6.5 | BB/T 0030-2019 |
| 2 | 断裂标称应变 | BB/T 0030 5.3 | 推荐性 | BB/T 0030 6.5 |  |
| 3 | 热收缩率 | BB/T 0030 5.3 | 推荐性 | BB/T 0030 6.6 |  |
| 4 | 水蒸气透过量 | BB/T 0030 5.3 | 推荐性 | BB/T 0030 6.7 |  |
| 5 | 氧气透过量 | BB/T 0030 5.3 | 推荐性 | BB/T 0030 6.8 |  |
| 6 | 镀铝层附着力 | BB/T 0030 5.3 | 推荐性 | BB/T 0030 6.11 |  |
| 7 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 9 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 11 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 12 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 13 | 特定迁移限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 14 | 特定迁移总量限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 15 | 最大残留量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |

表23  双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 16719 5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 16719-2008 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 16719 5.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 防雾性 | GB/T 16719 5.3 | 推荐性 | GB/T 16719 6.6 |  |
| 4 | 透光率 | GB/T 16719 5.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 5 | 雾度 | GB/T 16719 5.3 | 推荐性 | GB/T 2410 |  |
| 6 | 润湿张力 | GB/T 16719 5.3 | 推荐性 | GB/T 14216 |  |
| 7 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 9 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 11 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 12 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |
| 13 | 特定迁移限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 14 | 特定迁移总量限量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |
| 15 | 最大残留量 | GB 4806.6 | 强制性 | GB 4806.6 |  |

表24  聚丙烯（PP）挤出片材检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸屈服强度 | QB/T 2471 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | QB/T 2471-2000 |
| 2 | 纵向尺寸变化率 | QB/T 2471 4.3 | 推荐性 | QB/T 2471 5.6 |  |
| 3 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 4 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 7 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 8 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表25  食品包装用塑料编织袋/复合塑料编织袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（经向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 拉伸负荷（纬向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 |  |
| 3 | 拉伸负荷（缝边向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 |  |
| 4 | 拉伸负荷（缝底向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 |  |
| 5 | 剥离力 | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.5 |  |
| 6 | 耐热性 | GB/T 8946 6.4 | 推荐性 | GB/T 8946 7.4 |  |
| 7 | 耐跌落性 | GB/T 8946 6.5 | 推荐性 | GB/T 8946 7.5 |  |
| 8 | 感官 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 9 | 浸泡液 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 4806.7 |  |
| 10 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |  |
| 12 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |  |
| 13 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |  |

表26  包装膜袋（如：包装用聚乙烯吹塑薄膜袋、保鲜膜袋等）检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理指标 | 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | 推荐性 | 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 |
| 2 | 卫生理化指标 | 相应材质国家或行业标准 | 强制性 | 相应国家或行业标准 | 相应国家或行业标准 |

表27 多层复合食品包装膜、袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理指标 | 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | 推荐性 | 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | 经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 |
| 2 | 卫生理化指标 | 相应材质国家或行业标准 | 强制性 | 相应国家或行业标准 | 相应国家或行业标准 |
| 3 | *溶剂残留量总量 | ≤5.0 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 |
| 4 | *苯类溶剂残留量 | ≤0.5 mg/m2 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 |  |
| 5 | *特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685-2016 | 强制性 | GB 31604.45-2016 |  |
| * 生产过程中有印刷和使用粘合剂复合工艺的，按《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 注：溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量： 产品明示的质量要求高于本细则中检验项目的要求时，应按被检产品明示的质量要求判定； 产品明示的质量要求低于本细则中检验项目的要求时，应按照本表要求判定。 |  |  |  |  |  |

表28  其他保鲜膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生理化指标 | 相应材质国家或行业标准 | 强制性 | 相应国家或行业标准 | 相应国家或行业标准 |

以上所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6.2.2 对使用时有方向性（两面材质不同的膜）的膜，接触食品面作为浸泡面进行单面浸泡。

7 判定原则

7.1各种食品用塑料包装膜、袋的检验结果按照本细则表3～表19中各自所规定质量检验项目进行判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年食品用塑料包装膜、袋、片材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》/《2021年食品用塑料包装膜、袋、片材产品质量广西监督抽查实施细则》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年食品用塑料包装膜、袋、片材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》/《2021年食品用塑料包装膜、袋、片材产品质量广西监督抽查实施细则》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 溶剂残留量、微生物项目不合格不进行复检。