2021年纸杯纸碗产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于纸杯、纸碗产品质量广西监督抽查。监督抽查产品范围为纸杯、纸碗产品。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 204 | 204.6 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 家用纸制品 | 纸杯、纸碗 |

2.2产品种类

纸杯按原料构成分淋膜杯、涂蜡杯；按用途可分为冷饮杯、热饮杯和冰淇淋 ；按质量可分为优等品、一等品、合格品三类。

纸碗仅限于淋（覆）膜纸碗。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 27590  纸杯

GB/T 27591  纸碗

GB 14934    食品安全国家标准  消毒餐(饮)具

GB 4789.15  食品安全国家标准  食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 31604.34 食品安全国家标准  食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.49  食品安全国家标准  食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB 31604.48  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  甲醛迁移量的测定

GB 31604.47  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 4806.8    食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.7    食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 31604.8   食品安全国家标准  食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.2   食品安全国家标准  食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.9   食品安全国家标准  食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1现场抽样

5.1.1 抽样型号或规格

应抽查同一型号(货号)的产品。

5.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，在企业成品库抽样时，同一批号产品抽样基数应不少于1000只，抽样时在应在从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱，分别取出相应的样品数量。在市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品数量。

抽样以最小销售包装作为样本，在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本100个，共计抽取样本300个。其中150个作为检验样品，150个作为备用样品。

注：当所抽取样品过大或过小时，抽样数可依实际检验情况做适当调整。

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.1.3 样品处置

样品抽取后应用塑料袋进行包装加封（检验样品及备用样品分别分三个独立包装），封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。

检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.1.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的纸杯产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“纸杯”，应记录受检单位的所有纸杯销售总额；计划抽查冷饮杯，应记录对应的受检单位的冷饮杯年销售总额；计划抽查热饮杯，就只记录受检单位的热饮杯年销售总额。

纸杯按质量分为“优等品、一等品、合格品”；按用途分为“冷饮杯、热饮杯、冰淇淋杯”，按原料分为“上蜡杯、淋膜杯”。

纸碗仅限于淋（覆）膜纸碗。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

5.2网络抽样

5.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

5.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

5.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

5.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

6 检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2、表3、表4。

表2  淋膜杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4806.8 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4806.8 |
| 3 | 铅 | GB 4806.8 | 强制性 | GB31604.34第一部分，或GB31604.49第一部分 |
| 4 | 砷 | GB 4806.8 | 强制性 | GB31604.38第一部分，或GB31604.49第一部分 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | 强制性 | 按照GB 4806.8附录A制备水提取试液，然后按照GB31604.48测定（不进行迁移试验） |
| 6 | 荧光性物质（波长254nm和365nm） | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.47 |
| 7 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |
| 8 | 高猛酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |
| 9 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |
| 10 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |
| 11 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4789.15 |
| 14 | 渗漏试验 | GB/T 27590 | 推荐性 | GB/T 27590中 5.4.1 |
| 15 | 杯身挺度 | GB/T 27590 | 推荐性 | GB/T 27590中 5.4.2 |
| 16 | 感官指标 | GB/T 27590 | 推荐性 | GB/T 27590中4.1 |

表3   涂蜡杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4806.8 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4806.8 |
| 3 | 铅 | GB 4806.8 | 强制性 | GB31604.34第一部分，或GB31604.49第一部分 |
| 4 | 砷 | GB 4806.8 | 强制性 | GB31604.38第一部分，或GB31604.49第一部分 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | 强制性 | 按照GB 4806.8附录A制备水提取试液，然后按照GB31604.48测定（不进行迁移试验） |
| 6 | 荧光性物质（波长254nm和365nm） | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.47 |
| 7 | 高猛酸钾消耗量 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.2 |
| 8 | 重金属 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.9 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4789.15 |
| 12 | 渗漏试验 | GB/T 27590 | 推荐性 | GB/T 27590中 5.4.1 |
| 13 | 杯身挺度 | GB/T 27590 | 推荐性 | GB/T 27590中 5.4.2 |
| 14 | 感官指标 | GB/T 27590 | 推荐性 | GB/T 27590中4.1 |

表4  纸碗检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4806.8 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4806.8 |
| 3 | 铅 | GB 4806.8 | 强制性 | GB31604.34第一部分，或GB31604.49第一部分 |
| 4 | 砷 | GB 4806.8 | 强制性 | GB31604.38第一部分，或GB31604.49第一部分 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | 强制性 | 按照GB 4806.8附录A制备水提取试液，然后按照GB31604.48测定（不进行迁移试验） |
| 6 | 荧光性物质（波长254nm和365nm） | GB 4806.8 | 强制性 | GB 31604.47 |
| 7 | 总迁移量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.8 |
| 8 | 高猛酸钾消耗量 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.2 |
| 9 | 重金属 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.9 |
| 10 | 脱色试验 | GB 4806.7 | 强制性 | GB 31604.7 |
| 11 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 14934 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8 | 强制性 | GB 4789.15 |
| 14 | 渗漏性能 | GB/T 27591 | 推荐性 | GB/T 27591中 4.4 |
| 15 | 抗压强度 | GB/T 27591 | 推荐性 | GB/T 27591中4.5 |

以上所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7  判定原则

7.1 产品检验结果按产品标注质量等级判定，未标注质量等级的按产品标准中的最低等级判定。

7.2 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.3 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年纸杯纸碗产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》及GB 4806.8《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.4 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2021年纸杯纸碗产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》/GB 4806.8《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 微生物项目不合格不进行复检。