2024年给水用聚乙烯（PE）管材产品质量

广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于给水用聚乙烯（PE）管材产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为给水用聚乙烯（PE）管材。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

给水用聚乙烯（PE）管材。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

下列文件凡是注日期的文件，其后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB/T 3682.1-2018  塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第1部分：标准方法

GB/T 6111-2003  流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法（产品标准使用的指定版）

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定

GB/T 6671-2001  热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定

GB/T 8804.3-2003  热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材

GB/T 8806-2008  塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 9345.1-2008  塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法

GB/T 17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 19466.6-2009  塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数不应少于26根管材（不抽盘管）。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

在同一批次合格产品中抽取5根管材，每根截取5段共25段，每段1m。每根中的3段共15段作为检验样品，每根2段共10段作为备用样品。

5.2.4注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、外包装、产品标签、产品合格证等四个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、外包装、产品标签、产品合格证、加贴封条的样品等不少于四张照片）纳入报告中。具体照片要求为:

第1张：能大致反应抽样基数的样品堆照片1张；

第2张：截取后的样品，未封装前照片1张（应用纸写明生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息，与样品一起拍摄）；

第3张：该批号管材合格证或其他形式的合格证明1张（如有）；

第4张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚封条上签字人名）；

第5张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚封条上签字人名）。

其他抽样视频应符合相关规定要求。

5.3 样品处置

5.3.1对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。抽样人员应当采取有效的防拆封措施，先用封口胶把样品和包装物绑扎结实,纸质封条先贴在封口胶上,再缠在样品包装物的开口处，并在封条骑缝处签上最少一名抽样员姓名。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.3.2检验样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。同时，应保证封条在运输过程中不会破损。

5.3.3备用样品应存放在被抽样生产者、销售者处，并对其加以封存，加施封存标识，采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知单》。被抽样生产者、销售者应当妥善保管备用样品，不得擅自更换、隐匿、转移、变卖、损毁、处理已抽查封存的样品。

5.3.4承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

5.4  抽样单

对于产品检验所需的技术参数，应记录管材的材料级别如PE80级或PE100级、公称外径、公称壁厚（或SDR系列），这些参数由被抽企业提供，在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的PE管材产品产量与销售总额，销售总额以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。

5.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价。

生产企业名称、商标因没有生产企业公章确认，后面需括号注明“标称”。如：XXXX公司（标

称），XX牌（标称）。

6 检验要求

6.1  检验项目见表1

表1　给水用聚乙烯（PE）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度（20℃，100h） | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6111-2003 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 19466.6-2009 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6671-2001 B法 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8804.1-2003、GB/T 8804.3-2003 |
| 6 | 卫生要求 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 17219-1998 A2.14 A2.12 A2.16 |
| 注1：几何尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及公差； 注2：卫生要求的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 单项判定

几何尺寸检验5段管材，允许有1段试样的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2段（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

卫生要求按GB/T 13663.2-2018规定，有不符合要求项，即判定该项不合格。

其他检验项目不符合要求时，按GB/T 13663.2-2018规定取双倍样复验，如仍有不符合项则判定该样品不合格。

7.2  综合判定

当所检项目全部符合执行标准要求，综合判定为合格。当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，综合判定为不合格。

7.2.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年给水用聚乙烯（PE）管材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《xx标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.2.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为："依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年给水用聚乙烯（PE）管材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《xx标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。