2024年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于建筑防水卷材产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺防水卷材、湿铺防水卷材、高分子防水材料(片材)。 本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

产品种类见表1。

表1  产品种类

| 产品种类名称 | 细分种类名称 | 简称 |
| --- | --- | --- |
| 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS防水卷材 |
|  | 塑性体改性沥青防水卷材 | APP防水卷材 |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘卷材 |
|  | 预铺防水卷材 | —— |
|  | 湿铺防水卷材 | —— |
|  | 高分子防水材料(片材) | —— |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1   胎基材料:用于沥青防水卷材中间部位，作为增强层的材料。

3.2   聚酯毡(胎):以涤纶纤维为原料，采用针刺法经热粘合或化学粘合方法生产的非织造布。

3.3   玻纤毡(胎):以中碱或无碱玻璃纤维为原料，用粘合剂湿法成型的薄毡或加筋薄毡。

3.4   聚酯毡一玻纤网格布复合毡:以聚酯毡与中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基

3.5   玻纤毡一玻纤网格布复合毡:以玻纤毡为基毡，用中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基。

3.6   涤棉无纺布一玻纤网格布复合毡:以涤纶纤维及植物纤维采用化学粘合制成的非织造布与中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基。

3.7   玻纤毡与聚乙烯膜复合毡:以玻纤毡与聚乙烯膜复合的胎基。

3.8   玻纤增强聚酯毡:用玻纤来增强聚酯毡而复合成的胎基。

3.9   均质片:以高分子合成材料为主要材料，各部位截面结构一致的防水片材。

3.10   复合片:以高分子合成材料为主要材料，复合织物等保护或增强层，以改变其尺寸稳定性和力学特性，各部位截面结构一致的防水片材。

3.11	点(条)粘片:均质片材与织物等保护层多点(条)粘接在一起，粘接点(条)在规定区域内均匀分布，利用粘接点(条)的间距，使其具有切向排水功能的防水片材。

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本细则。 凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 18173.1-2012   高分子防水材料 第1 部分:片材

GB 18242-2008   弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243-2008   塑性体改性沥青防水卷材

GB 23441-2009   自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017  预铺防水卷材

GB/T 35467-2017  湿铺防水卷材

GB/T 328.26-2007  建筑防水卷材试验方法  第26部分：沥青防水卷材  可溶物含量（浸涂材料含量）

GB/T 3512-2014  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1   抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。

5.1.1   弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

按不同胎基，不同上、下表面材料分为18个品种(见表2)。

表2   弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

| 胎基 上、下表面材料 | 聚酯胎(PY) | 玻纤胎(G) | 玻纤增强聚酯毡(PYG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯膜、细砂 聚乙烯膜、聚乙烯膜 细砂、细砂 细砂、聚乙烯膜 矿物粒料、细砂 矿物粒料、聚乙烯膜 | PY PE S PY PE PE PY S S PY S PE PY M S PY M PE | G PE S G PE PE G S S G S PE G M S G M PE | PYG PE S PYG PE PE PYG S S PYG S PE PYG M S PYG M PE |

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

5.1.2   自粘聚合物改性沥青防水卷材

按有无胎基增强分为无胎基(N 类)、聚酯胎基(PY 类)。

N 类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、聚酯膜(PET)、无膜双面自粘(D)。

PY 类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、无膜双面自粘(D)。

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

5.1.3   预铺防水卷材

按主体材料分为塑料防水卷材(P类)、沥青基聚酯胎防水卷材(PY类)、橡胶防水卷材（R类）。

5.1.4   湿铺防水卷材

按增强材料分为高分子膜基防水卷材、聚酯胎基防水卷材(PY 类)。高分子膜基防水卷材分为高强度类（H类）、高延伸率类（E类）。

按粘结表面分为单面粘合(S)、双面粘合(D)。

5.1.5   高分子防水材料(片材)

按产品组成方式及主要原材料不同可分为以下几种产品(见表3)。

表3  高分子防水材料(片材)

| 分类 |  | 代号 | 主要原材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均质片 | 硫化橡胶类 | JL1 | 三元乙丙橡胶 |
|  |  | JL2 | 橡塑共混 |
|  |  | JL3 | 氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯等 |
|  | 非硫化橡胶类 | JF1 | 三元乙丙橡胶 |
|  |  | JF2 | 橡塑共混 |
|  |  | JF3 | 氯化聚乙烯 |
|  | 树脂类 | JS1 | 聚氯乙烯等 |
|  |  | JS2 | 乙烯酯酸乙烯共聚物、聚乙烯等 |
|  |  | JS3 | 乙烯酯酸乙烯共聚物与改性沥青共混等 |
| 复合片 | 硫化橡胶类 | FL | (三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等)/织物 |
|  | 非硫化橡胶类 | FF | (氯化聚乙烯、三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等)/织物 |
|  | 树脂类 | FS1 | 聚氯乙烯/织物 |
|  |  | FS2 | (聚乙烯、乙烯酯酸乙烯共聚物等)/织物 |
| 点(条)粘片 | 树脂类 | DS1/TS1 | 聚氯乙烯/织物 |
|  |  | DS2/TS2 | (聚乙烯、乙烯酯酸乙烯共聚物等)/织物 |
|  |  | DS3/TS3 | 乙烯酯酸乙烯共聚物与改性沥青共昆等/织物 |

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

现场抽样：采用随机抽样法由抽样人员在生产企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

网络抽样：对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样，随机购买有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2 抽样基数及抽样数量

5.2.2.1弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

在生产企业抽样时，以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。 将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于2.5 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取方法与抽取样品量要求与在生产企业抽样时相同。

5.2.2.2   自粘聚合物改性沥青防水卷材

在生产企业抽样时，以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于3 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取方法与抽取样品量要求与在生产企业抽样时相同。

5.2.2.3   预铺防水卷材

在生产企业抽样时：以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于4 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取方法与抽取样品量要求与在生产企业抽样时相同。

5.2.2.4   湿铺防水卷材

在生产企业抽样时：以同一类型、同一规格10000 m2为一批，不足10000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10 卷。 在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于4 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取方法与抽取样品量要求与在生产企业抽样时相同。

5.2.2.5  高分子防水材料(片材)

在生产企业抽样时：以同品种、同规格的5000m2片材(如日产量超过8000 m2则以8000 m2)为一批，最少抽样基数不低 于100m2且不少于5卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材顺纵向平均切为全幅卷材试样两块（注明卷头），一块检验用，另一块为备用样。每块长度不小于2 m (其中1 m为单项复验样)，否则适当增加抽样卷数。

在流通领域抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取方法与抽取样品量要求与在生产企业抽样时相同。

5.2.3 抽样注意事项

5.2.3.1现场抽样：

样品分为检验样品和备用样品（同一卷切为两份，一份为检验样品，一份为备用样品）。抽样人员应当购买检验及备用样品。购买样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，抽样人员应作好防拆封措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记），再对样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.2.3.2网络抽样：样品分为检验样品和备用样品（同一卷切为两份，一份为检验样品，一份为备用样品）封存于承检机构。

5.3  样品处置

5.3.1 现场抽样

卷材样品在裁好时应及时对该样品进行标识(试样、单项复验样、备用样品、备用样复验样)，样品宜采用硬质芯卷取包装。 试样和单项复验样包装在一起，备用样品和备用样复验样单独包装，标明“试样、单项复验样”、“备用样品、备用样复验样”。

当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记）。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字、抽样单位章等相关信息。

抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。检验样品及备用样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。

备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.3.2网络抽样：对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

5.4  抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

现场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检方双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1   检验项目

6.1.1   弹性体改性沥青防水卷材检验项目见表4。

表4   弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.7 |
| 2 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.9 |
| 3 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.10 |
| 4 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.11 |
| 5 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.11 |
| 6 | 热老化(拉力保持率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.13.4.1 |
| 7 | 热老化(延伸率保持率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.13.4.1 |
| 8 | 热老化(低温柔性) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.13.4.2 |
| 9 | 热老化(尺寸变化率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.13.4.3 |
| 10 | 热老化(质量损失) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 6.13.4.4 |

6.1.2   塑性体改性沥青防水卷材检验项目见表5。

表5   塑性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.7 |
| 2 | 低温柔性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.9 |
| 3 | 不透水性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.10 |
| 4 | 拉力 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.11 |
| 5 | 延伸率 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.11 |
| 6 | 热老化(拉力保持率) | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.13.4.1 |
| 7 | 热老化(延伸率保持率) | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.13.4.1 |
| 8 | 热老化(低温柔性) | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.13.4.2 |
| 9 | 热老化(尺寸变化率) | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.13.4.3 |
| 10 | 热老化(质量损失) | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 6.13.4.4 |

6.1.3   自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目见表6。

表6   自粘聚合物破性沥青防水卷材检验顶目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.7 |
| 2 | 拉伸性能(最大拉力时延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.7 |
| 3 | 拉伸性能(沥青断裂延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.7 |
| 4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.7 |
| 5 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.10 |
| 6 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.11 |
| 7 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.12 |
| 8 | 热老化(拉力保持率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.16 |
| 9 | 热老化(最大拉力时延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.16 |
| 10 | 热老化(低温柔性) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.16 |
| 11 | 热老化(剥离强度卷材与铝板) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.16 |
| 12 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 |
| 13 | 热老化(尺寸稳定性) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 5.16 |

6.1.4   预铺防水卷材检验项目见表7。

表7   预铺防水卷材检验顶目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能(拉力/拉伸强度) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.8 |
| 3 | 拉伸性能(膜断裂伸长率/最大拉力时伸长率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.8 |
| 4 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.8 |
| 5 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.8 |
| 6 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.15 |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.16 |
| 8 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.19 |
| 9 | 与后浇混凝土剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.20.1 |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.22.1 |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度(浸水处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.22.2 |
| 12 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.24 |
| 13 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.24 |
| 14 | 热老化(低温弯折性) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.24 |
| 15 | 热老化(低温柔性) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 6.24 |

6.1.5   湿铺防水卷材检验项目见表8。

表8   湿铺防水卷材检验顶目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26-2017 |
| 2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.8 |
| 3 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.8 |
| 4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.8 |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.9 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.11 |
| 7 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.12 |
| 8 | 卷材与卷材剥离强度(无处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.13.1 |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度(浸水处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.13.2 |
| 10 | 与水泥砂浆剥离强度(无处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.16.1 |
| 11 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.18 |
| 12 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.18 |
| 13 | 热老化(低温柔性) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 5.18 |

6.1.6   高分子防水材料(片材)检验项目见表9

表9   高分子防水材料(片材) 检验顶目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度(常温) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 6.3.2 |
| 2 | 拉断伸长率(常温) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 6.3.2 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 6.3.3 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 6.3.4 |
| 5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 6.3.5 |
| 6 | 热空气老化(拉伸强度保持率) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |
| 7 | 热空气老化(拉断伸长率保持率) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2   检验应注意的问题

6.2.1 试件制备要严格按照各产品标准要求的进行，切除距外层卷头相应的长度后，再进行裁取。

6.2.2 在弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材进行拉力和延伸率检测时，采用引伸计法，标距间距(180土2)mm。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 经检验，检验项目全部合格，判定为被检查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被检查产品不合格。

7.2当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年建筑防水卷材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。