2024年铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材及隔热型材（门窗、幕墙类）。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

根据铝合金建筑型材产品标准，将产品分为以下五个种类：

阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

阳极氧化型材是指表面经阳极氧化、电解着色或染色的建筑用铝合金热挤压型材。

电泳涂漆型材是指表面经阳极氧化、着色和电泳涂漆（水溶性清漆或色漆）复合处理的建筑用铝合金热挤压型材。

喷粉型材是指以热固性聚酯、聚氨酯、三氟氯乙烯-乙烯基醚（简称FEVE）粉末和热塑性聚偏二氟乙烯（简称PVDF）粉末等作涂料的建筑用静电喷粉型材。

喷漆型材是指有机溶剂型或水性溶剂型聚偏二氟乙烯（PVDF）漆作膜层的建筑用静电喷涂铝合金热挤压型材。

隔热型材是指穿条式隔热铝合金建筑型材或浇注式隔热铝合金建筑型材。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽查产品应是适用于门窗、幕墙类标准规定的产品。抽取样品应为同一规格型号的产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2 抽样基数

应为抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材检验产品：检验及备用样品分别在5根型材上截取，在每根型材上从距离型材端部500mm处连续截取2段样品，每段长1000mm，共计10段。同一根上截取的2段样品一一对应编号，如1-a，1-b，2-a，2-b，3-a，3-b，4-a，4-b，5-a，5-b。将其中标记a的5段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的5段样品为一包，签封标明为备用样品。

隔热型材检验产品：壁厚尺寸、化学成分、力学性能、表面性能的检验样品：取样品编号为1#～5#5根样品，截取方法为：在每根型材上从距离型材两端部700mm处分别截取1段样品（每根共2段），每段长1000mm，共计10段。同一根上截取的2段样品一一对应编号，如1-a，1-b，2-a，2-b，3-a，3-b，4-a，4-b，5-a，5-b。将其中标记a的5段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的5段样品为一包，签封标明为备用样品。室温纵向剪切试验检验样品：取样品编号为1#～4#样品，在每根型材上截取10段样品，每段长100mm±2mm。将型材上截取的20段样品为一包（4根样品上各取5段），签封标明为检验样品。其余20段样品为一包，签封标明为备用样品。

说明：在本细则中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指受检单位或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

对于存在较多委托加工情况的产品，应明确每个企业/品牌的可抽样批次数。

5.2.4 注意事项

抽样人员应获取所抽样品对应的产品标志或质量证明书，并获取样品以下信息：牌号、状态、公称壁厚、尺寸规格（或截面代号）、性能级别、膜层代号、产品批号或生产日期。如有产品标志或质量证明书中未注明的信息，抽样人员应在抽样现场获取并经受检单位确认。

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带至检验机构，备用样品封存于被抽检单位。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“阳极氧化型材”，应记录受检单位的所有阳极氧化型材年销售总额。

5.4.2流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1检验项目

检验项目见表1～表5。

表1  阳极氧化型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 |
| 4 | 氧化膜性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8753.1-2017 |

表2  电泳涂漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 |
| 4 | 复合膜性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 复合膜局部膜厚厚度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 6739-2022 |
|  |  | 漆膜附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 5.4.8 |

表3  喷粉型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 |
| 4 | 涂层性能 | 涂层最小局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9275-2008 |

表4  喷漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 |
| 4 | 涂层性能 | 涂层平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 涂层最小局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 6739-2022 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |

表5  隔热型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 |  | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 |
| 4 | 表面性能 |  | （按涂层分类不同，分见表1～表4中第4项） |  |
| 5 | 复合性能 | 纵向剪切试验(室温) | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 28289-2012 |
|  |  | 横向拉伸试验(室温) | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 28289-2012 |

注：①上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

②当隔热型材（复合前）只有一种表面处理时，对于穿条式隔热型材化学成分、力学性能和表面性能样品取产品隔热材料复合前型材断面外接圆直径大的型材。

③当隔热型材（复合前）出现两种不同的表面处理时，化学成分、力学性能和表面性能检验项目均要求检验，若由于断面太小而不能进行相应检验项目制样时，该检验项目不检。

6.2检验应注意的问题

检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的外包装、封条是否完整、样品是否完好。

隔热型材纵向剪切试验及横向拉伸试验前，应进行试样状态调节。

产品表面性能：阳极氧化型材是指氧化膜性能，电泳涂漆型材是指复合膜性能，喷粉型材是指涂层性能，隔热型材按所抽产品表面处理方法来确定其的表面性能。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1单项判定

7.1.1壁厚尺寸的判定原则

壁厚偏差检验5根各1段样品，壁厚偏差应符合GB/T 5237.1-2017中的相关要求，否则判定此根型材的壁厚偏差不合格。所检5根型材中的壁厚偏差合格数量大于等于4根，判定该项合格，反之判定该项不合格。

7.1.2化学成分、力学性能、表面性能、纵向剪切试验（室温）及横向拉伸试验（室温）判定原则

⑴ 化学成分检验一段样品，若所有元素检验结果均符合标准要求，判该项目合格，否则判该项目不合格。

⑵ 力学性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；若其中有一个指标不合格，应根据GB/T 5237.1-2017相应条款的要求进行加倍复验，加倍试验的4段试样中应有1段从原不合格的同根产品上制取，4段样品均合格，判该项目合格，复验结果仍有一个样品不合格时，判该项目不合格。

⑶ 表面性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；否则，判该项目不合格。

⑷ 纵向剪切试验及横向拉伸试验分别取10段样品进行检验，若检验结果符合标准要求，判该项目合格；若检验结果不符合标准要求，应进行加倍复验（复验样品可从进行其他项目检验的完好样品上截取），复验结果均符合标准要求时，判该项目合格，否则判该项目不合格。

7.2当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。