2024年新型墙体材料（砖和砌块）产品质量广西监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于新型墙体材料（砖和砌块）产品质量广西监督检查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为烧结多孔砖和多孔砌块、蒸压加气混凝土砌块。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品种类

2.1产品种类见表1。

根据烧结多孔砖和多孔砌块、蒸压加气混凝土砌块产品标准，将产品分为以下种类，见表1。

表1   产品种类表

| 序号 | 产品种类名称 |  | 产品标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 粘土砖和粘土砌块（N） | GB/T 13544-2011 | 按主要原材料分 |
|  |  | 页岩砖和页岩砌块（Y） |  |  |
|  |  | 煤矸石砖和煤矸石砌块（M） |  |  |
|  |  | 粉煤灰砖和粉煤灰砌块（F） |  |  |
|  |  | 淤泥砖和淤泥砌块（U） |  |  |
|  |  | 固体废弃物砖和固体废弃物砌块（G） |  |  |
| 2 | 蒸压砖（砌块）类 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T 11968-2020 | / |

2.2烧结多孔砖和多孔砌块

烧结多孔砖和多孔砌块的宽度、宽度、高度尺寸符合以下要求：

砖规格尺寸（mm)：290、240、190、180、140、115、90；

砌块规格尺寸（mm）：490、440、390、340、290、240、190、180、140、115、90；

其他规格尺寸由供需双方协商确定。

强度等级分为：MU30、MU25、MU20、MU15、MU10；

砖的密度等级分为：1000、1100、1200、1300；

砌块的密度等级分为：900、1000、1100、1200；

标记示例：规格尺寸为240mm×115mm×90mm，强度等级为MU20，密度等级分为1300的烧结砖（页岩），标记为：Y （240×115×90）mm   MU20  1300

2.3蒸压加气混凝土砌块

按尺寸偏差分为型 和型。Ⅰ型适用于薄灰缝砌筑，Ⅱ型适用于厚灰缝砌筑。

按抗压强度分为A1.5，A2.0，A3.5，A5.0五个级别。强度级别A1.5、A2.0适用于建筑保温。

按干密度分为B03、B04、B05、B06、B07五个级别；干密度级别B04、B05适用于建筑保温。

常用规格尺寸见下表2：

表2  蒸压加气混凝土砌块常用规格尺寸 mm

| 长度L | 宽度B | 高度H |
| --- | --- | --- |
| 600 | 100 120 125 150 180 200 240 250 300 | 200 240 250 300 |
| 注：如需要其它规格，可由供需双方协商确定。 |  |  |

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

烧结砖：以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥及其他固体废弃物等为主要原料，经焙烧制成的砖。

烧结多孔砖：经焙烧而成，孔洞率大于或等于28%，孔的尺寸小而数量多的砌块。主要用于承重部位。

烧结多孔砌块：经焙烧而成，孔洞率大于或等于33%，孔的尺寸小而数量多的砌块。主要用于承重部位。

蒸压加气混凝土：以硅质材料 为主要原材料，掺加发气剂及其他调节材料，通过配料浇注、发气静停切割蒸、压养护等工艺制成的多孔轻质硅酸盐建筑制品。

蒸压加气混凝土砌块：蒸压加气混凝土中用于墙体砌筑的矩形块材。

4 检验依据

下列文件凡是注日期的文件，其后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》

GB/T 2542-2012  《砌墙砖试验方法》

GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》

GB/T 11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一原材料、同一规格尺寸、同一强度等级、同一批次的产品。优先抽取高强度等级的产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

从生产企业成品库内(包括成品堆放区)或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数不小于300块。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

样品分为检验样品和备用样品。

烧结多孔砖和多孔砌块抽样数量共60块 ，其中检验样品30块，备用样品30块。

蒸压加气混凝土砌块抽样数量共20块，其中检验样品15块，备用样品5块。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员抽取到所有样品后，对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，可用纸写明生产企业名称、产品名称、产品型号规格、产品等级、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品外观、样品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

具体照片要求为:

第1张：产品外观1张（拍抽到的样品），用纸写明样品名称、被抽检单位名称、样品规格型号、执行标准及抽样日期等信息的照片，与抽到的样品一起拍摄；

第2张：产品包装及标识照片1张，有现成包装及标识印刷体的拍印刷体照片，无现成包装及标识印刷体的应另外用纸写明样品名称、被抽检单位名称、样品规格型号、执行标准及抽样日期等信息。

第3张：产品合格证（如能取到时）照片1张；

第4张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚封条上签字人名）；

第5张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚封条上签字人名）。

其他抽样视频应符合相关规定要求。

5.3样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检”或“检验样品”与“备”或“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字或盖章以及抽样单位封样章等相关信息。样品用编织袋或纸箱装好，打包绑扎结实,先用纸质封条先贴在封口胶上,再用粘好封条的封口胶缠在编织袋袋口或纸箱开口处，在封条骑缝处签上最少一位抽样员姓名，且用记号笔在打包好的检验样品外包装上写上“检”字样表明检验样品，在备用样品外包装上写上“备”字样表明备用样品。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带或邮寄至检验机构。

5.3.3备用样品应存放在被抽样生产者、销售者处，并对其加以封存，加施封存标识，采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知单》。被抽样生产者、销售者应当妥善保管备用样品，不得擅自更换、隐匿、转移、变卖、损毁、处理已抽查封存的样品。

5.3.4承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

5.4抽样单

抽样单的规格型号、产品等级栏中至少包含以下信息：原料种类、规格尺寸、密度等级、强度等级。

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2流通领域（适用时）

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样（适用时）：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1烧结多孔砖和多孔砌块检验项目见表3。

表3 烧结多孔砖和多孔砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 9 |
| 2 | 强度等级 |  | GB/T 2542-2012 7 |
| 3 | 石灰爆裂 |  | GB/T 2542-2012 10 |
| 4 | 孔型孔结构及孔洞率 |  | GB/T 2542-2012 13 |
| 5 | 泛霜 |  | GB/T 2542-2012 11 |
| 6 | 抗风化性能(5h沸煮吸水率、饱和系数、冻融试验) |  | GB/T 2542-2012 8、12 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.1.2蒸压加气混凝土砌块检验项目见表4。

表4 蒸压加气混凝土砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 4 |
| 2 | 干密度 |  | GB/T 11969-2020 3 |
| 3 | 干燥收缩率 |  | GB/T 11969-2020 5 |
| 4 | 抗冻性 |  | GB/T 11969-2020 6 |
| 5 | 导热系数 |  | GB/T 10294-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年新型墙体材料（砖和砌块）产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《xx标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年新型墙体材料（砖和砌块）产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《xx标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。