2024年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于预拌混凝土产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为预拌混凝土产品。本实施细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

预拌混凝土。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 14902-2012   预拌混凝土

GB 50164-2011    混凝土质量控制标准

GB/T 50107-2010    混凝土强度检验评定标准

GB/T 50080-2016   普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081-2019   混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009    普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JTS/T 236-2019    水运工程混凝土试验检测技术规范

GB 6566-2010    建筑材料放射性核素限量

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

- 企业当天现场实时生产的主导的常规品预拌混凝土产品。

- 如受检企业当天无生产，条件允许的情况下，可按照近期的生产记录（相同工地，相同施工部分，相同配合比），以最小的出货方量（具体方量由受检单位根据其实际情况定）进行订制生产。订制的产品视为等同于正常生产产品。

- 相同型号规格的产品，如有不同的生产配合比，应优先抽取设计强度较低的产品。

- 一般每个企业只抽查一个批次。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

从生产企业已装料且待出厂的搅拌运输车内的产品中随机抽取样品，如果是订制生产的，从搅拌运输车内（没有出厂）抽取。

样品生产前，抽样人员必须检查确认企业生产使用的配合比，确保所抽样品能代表产品的正常水平。取样前，对搅拌运输车实施1min快速转动罐体，然后再从车内将混凝土拌合物取至提前湿润过的取样专用斗车，并将样品转移至受检企业环境条件符合要求的试验室进行现场检验或试件成型。

5.2.2 抽样基数

在生产企业抽样时样品的基数为所抽检企业已装料待抽检的搅拌运输车内混凝土总方量（以立方米为单位）。

5.2.3 抽样数量、频率

抽样数量应多于试验所需数量的1.5倍，实际抽样数量约为0.1立方米 (100L)。

抽样频率、数量详见表2。

表2  预拌混凝土产品抽样频率、数量表

| 5.2.4 抽样注意事项 序号 | 检验项目 | 抽样频率、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | 每批抽检1组 |
| 2 | 坍落度经时损失 | 泵送混凝土时，每批抽检1组 |
| 3 | 水溶性氯离子含量 | 每批抽检1组 |
| 4 | 放射性核素限量 | 每批抽检1组，即4kg拌合物（检验样品2kg，备用样品2kg） |
| 5 | 强度 | 每批抽检3组，每组3块 |

5.2.4.1以企业现场已装料待抽检的搅拌运输车中的预拌混凝土作为抽样样品，取样前对搅拌运输车实施1分钟快速转动罐体使其内混凝土尽量均匀。

5.2.4.2所抽样品应为企业正常生产出厂的常规品预拌混凝土产品或订制生产产品，以及产品发（送）货单，单上应注明产品生产日期、批次号、发（送）货单号、工程名称、工程部位、强度等级、混凝土输送方式（泵送或非泵送）和已供应方量等信息。

5.2.4.3在进行新拌混凝土坍落度、坍落度经时损失、水溶性氯离子含量检测前，需要受检单位提供以下产品相关信息并在抽样现场获取，且经受检单位代表签字盖章确认：

1）出厂混凝土坍落度控制目标值；

2）所抽样品拟用的工程部位所处环境条件（按GB/T 14902-2012标准中表9）；

5.2.4.4受检单位提供（受检单位盖章确认）：前一检验期内（60天～90天），同一品种、同一强度等级混凝土试件的立方体抗压强度代表值的统计表。若企业不能提供，则按GB/T 50107-2010 标准的第5.2.2规定，采用非统计方法进行评定。

5.2.4.5抽样检验机构应对搅拌运输车向取样专用斗车卸料时的取样场景、在企业现场检测混凝土拌合物坍落度的现场检测场景、受检企业代表已签字确认的产品发（送）货单、混凝土强度等试件现场成型前在试模底部放置抽样检验单位的样品标签或封条的场景、运回检验机构脱模后嵌有抽样检验单位样品标签的混凝土强度等试件进行拍照。照片由抽样（检验）人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将所拍照片（不少于六张）纳入报告中。

具体照片要求为：

第一张：拍取取样场景的照片，应能够清晰反映装载所抽样品的搅拌运输车号（或车牌号）；

第二张：拍取混凝土拌合物坍落度现场检测场景的照片，应能清晰反映坍落度测量值并放置有受检企业名称的标识牌在已检测样品旁；

第三张：拍取试件现场成型前在试模底部放置抽样(检验)单位的样品标签；

第四张：拍取受检企业代表已签字确认的产品发（送）货单的照片，应能清晰反映货单上的产品生产日期、强度等级、发（送）货单号、工程名称、工程部位、混凝土输送方式（泵送或非泵送）、搅拌运输车号和已供应方量等信息；

第五张：拍取贴好封条的放射性样品照片（检验样品和备用样品一起）。

第六张：拍取运回检验机构嵌有样品标签的混凝土试件的照片，应能够反映出脱模后试件完好以及嵌在试件上的抽样（检验）单位样品标签或封条完好的全貌。

5.3 样品处置

5.3.1对除现场检验项目外的检验样品和备用样品分别封样，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。样品标签或封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字等相关信息。

放射性样品的取样和封样：检验样品和备用样品分别用塑料带封装，放入牛皮纸袋，贴好封条，并在封条骑缝处签上至少一个抽样员姓名。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。成型后的混凝土试件由受检企业按5.3.4要求运送或寄递至检验机构。由于预拌混凝土性能的特殊性，除放射性项目外，其他项目没有备样。放射性备用样品由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封或标签完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.3.4抽样完成并将样品转移至环境条件符合要求的试验室后，立即由检验人员在温度（20℃±2℃）环境条件下按JTS/T 236进行水溶性氯离子含量检测，同时在温度（20℃±5℃）、相对湿度≥50%的环境条件下按GB/T 50080进行新拌混凝土坍落度、坍落度经时损失（泵送混凝土）检测，然后按GB/T 50081进行抗压强度检测项目的试件成型工作。用于做坍落度经时损失（泵送混凝土）项目的拌合物，应按GB 50164要求装入不吸水的容器内密闭搁置，抽样人员应对样品做好密封和防拆封措施，非抽样员，任何人不可私自拆封和破坏样品，否则视为拒检行为。混凝土试件现场成型前在试模底部放置抽样(检验)单位的样品标签，成型后在样品上表面放置样品标签或封条，并用不透水的塑料薄膜覆盖表面，在受检企业试验室符合标准要求的环境中静置1d～2d后折模。混凝土试件脱模后，在企业的标准养护室（标准养护水池）养护，达7天龄期当天，运送到或寄递到指定的检验机构地址。企业必须确保试件在企业期间，严格按照GB/T 50081进行静置、养护。送或寄样品时，保持混凝土试件表面湿润，再用泡沫等软性材料包裹，确保在运送或者寄递至检验机构过程中，样品保持潮湿且完好无损。运送或者寄递过程为按自然条件养护。

5.4  抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要受检企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1 	检验项目见表3。

表3  检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080-2016 4.1 |
| 2 | 坍落度经时损失（泵送） | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080-2016 4.1 GB 50164-2011 附录A |
| 3 | 水溶性氯离子含量 | GB/T 14902-2012 | JTS/T 236-2019 11.22 |
| 4 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 3.1 |
| 5 | 强度 | GB/T 14902-2012 GB/T 50107-2010 | GB/T 50081-2019 5 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2 检验应注意的问题

（1）混凝土从取样完毕到开始进行各项拌合物性能检验的时间应在5min内（水溶性氯离子含量除外），混凝土试件制作应在15min内开始进行。

（2）混凝土试件到达检验单位后，置于温度20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室或温度为20±2℃不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。养护期间严格按标准要求进行温湿度的控制并做好养护记录，养护至28d龄期后按标准要求进行强度试验。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

单项判定：

混凝土坍落度、坍落度经时损失检验结果符合GB/T 14902-2012标准第6.2条款规定时为合格。

混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检验结果符合GB/T 14902-2012标准第6.5条款规定时为合格。

混凝土强度符合以下三种情况之一者为合格。

- 前一检验期内（60天～90天），同一品种、同一强度等级混凝土试件的立方体抗压强度代表值不少于45组时，符合GB/T 50107-2010标准5.1.2的规定为合格。

- 前一检验期内（60天～90天），同一品种、同一强度等级混凝土试件的立方体抗压强度代表值不少于10组，且少于45组时，符合GB/T 50107-2010标准5.1.3的规定为合格。

- 前一检验期内（60天～90天），同一品种、同一强度等级混凝土试件的立方体抗压强度代表值少于10组或企业不能提供统计数据时，符合GB/T 50107-2010标准5.2.2的规定为合格。

混凝土放射性检验结果符合GB 6500-2010标准第3条款规定时为合格。

综合判定：

当所检项目全部符合执行标准要求，综合判定为合格。当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，综合判定为不合格。

7.1当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2024年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3不进行复检情况

8.3.1由于预拌混凝土性能的特殊性，除放射性项目外，其他项目不复检。

8.3.2对现场检验项目（坍落度、坍落度经时损失、水溶性氯离子含量）的异议，企业负责人或企业代表须在现场检验当场提出，必须有企业负责人或企业代表、承检人员同时在场的情况下，立即用本次抽样余下预拌混凝土样品进行不合格项目复验一次，并拍照（或录像）双方人员在场的复验场面。复验结果为最终检测结果。企业负责人或企业代表须在复验原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单》上签字确认，并加盖企业公章。收到检验报告之后，若生产企业或受检单位提出现场检验项目的异议，监督抽查组织部门不予以受理。