2024年碳酸钙产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于碳酸钙产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为塑料工业用重质碳酸钙、造纸工业用重质碳酸钙、涂料工业用重质碳酸钙、橡胶工业用重质碳酸钙、工业活性沉淀碳酸钙、普通工业沉淀碳酸钙和工业氢氧化钙。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类及分类

2.1产品种类

碳酸钙的种类包括塑料工业用重质碳酸钙、造纸工业用重质碳酸钙、涂料工业用重质碳酸钙、橡胶工业用重质碳酸钙、工业活性沉淀碳酸钙、普通工业沉淀碳酸钙、工业氢氧化钙产品。碳酸钙的产品种类和目数见表1。

表1碳酸钙产品品种、产品标准

| 序号 | 产品种类 | 目数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 2500目、2000目、1500目、1250目、1000目、800目 |
| 2 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1000目、800目、600目、400目 |
| 3 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 3000目、2000目、1500目、1000目、800目 |
| 4 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 2000目、1500目、1000目、800目、600目、400目 |
| 5 | 工业活性沉淀碳酸钙 | / |
| 6 | 普通工业沉淀碳酸钙 | / |
| 7 | 工业氢氧化钙 | / |

2.2产品分类

碳酸钙按产品用途不同分为用于塑料、造纸、涂料、橡胶、化工合成等领域的碳酸钙及氢氧化钙。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19281-2014    碳酸钙分析方法

GB/T 19281-2003    碳酸钙分析方法（指定版）

HG/T 2226-2019     普通工业沉淀碳酸钙

HG/T 2567-2006     工业活性沉淀碳酸钙

HG/T 3249.1-2013   造纸工业用重质碳酸钙

HG/T 3249.2-2013   涂料工业用重质碳酸钙

HG/T 3249.3-2013   塑料工业用重质碳酸钙

HG/T 3249.4-2013   橡胶工业用重质碳酸钙

HG/T 4120-2009    工业氢氧化钙

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在生产企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

5.2.3.1  抽样时，若总的包装袋数不超过512袋时，抽样袋数按表2“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

表2  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

5.2.3.2  生产环节可在成品分料口取样，样品基数按分料罐内成品容量或重量计。

5.2.3.3 使用标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，从包装袋的最长对角线插入至袋的四分之三处，每袋抽取不少于50g样品，每批产品采取的总样品量不得少于2kg。

5.2.3.4  将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1000g，分装在2个清洁、干燥的塑料瓶或塑料袋中，密封，每份不少于500g左右。1份作为检验样品，另1份作为备用样品。

在流通领域抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量，抽取方法与抽取样品量要求与生产企业成品库抽样时相同。

5.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

注：造纸工业用碳酸钙、橡胶工业用碳酸钙、普通工业沉淀碳酸钙需明确产品用途并注明。

5.3样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字或盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品、备用样品由抽样人员带回至检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1 塑料工业用重质碳酸钙产品检验项目见表3。

表3 塑料工业用重质碳酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.3-2013 | HG/T 3249.3-2013 6.3 |
| 2 | 碳酸钙 |  | GB/T 19281-2014 |
| 3 | 105℃挥发物 |  | GB/T 19281-2014 |
| 4 | 白度 |  | HG/T 3249.3-2013 6.5 |
| 5 | 吸油值 |  | GB/T 19281-2014 |
| 6 | 六价铬 |  | HG/T 3249.3-2013 6.12 |
| 7 | 铅 |  | HG/T 3249.3-2013 6.11 |
| 8 | 汞 |  | HG/T 3249.3-2013 6.13 |
| 9 | 砷 |  | HG/T 3249.3-2013 6.14 |
| 10 | 镉 |  | HG/T 3249.3-2013 6.15 |
| 11 | 活化度1 |  | GB/T 19281-2014 |
| 注1：Ⅰ类为普通塑料工业用重质碳酸钙，Ⅱ类为经表面处理制得的塑料工业用重质碳酸钙，Ⅰ类产品不需要检测活化度。 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表3不一致，按照表3的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.2  造纸工业用重质碳酸钙产品检验项目见表4。

表4  造纸工业用重质碳酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.1-2013 | HG/T 3249.1-2013 6.3 |
| 2 | 碳酸钙 |  | GB/T 19281-2014 |
| 3 | 白度 |  | HG/T 3249.1-2013 6.5 |
| 4 | 盐酸不溶物 |  | GB/T 19281-2014 |
| 5 | 吸油值 |  | GB/T 19281-2014 |
| 6 | 深色异物 |  | HG/T 3249.1-2013 6.9 |
| 7 | 六价铬1 |  | HG/T 3249.1-2013 6.13 |
| 8 | 铅1 |  | HG/T 3249.1-2013 6.12 |
| 9 | 汞1 |  | HG/T 3249.1-2013 6.14 |
| 10 | 砷1 |  | HG/T 3249.1-2013 6.15 |
| 11 | 镉1 |  | HG/T 3249.1-2013 6.16 |
| 注1：六价铬、铅、汞、砷、镉五项指标只适用于食品包装纸生产。抽样时应明确并注明是否用于食品包装纸生产。 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表4不一致，按照表4的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.3   涂料工业用重质碳酸钙产品检验项目见表5。

表5  涂料工业用重质碳酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.2-2013 | HG/T 3249.2-2013 6.3 |
| 2 | 碳酸钙 |  | GB/T 19281-2014 |
| 3 | 白度 |  | HG/T 3249.2-2013 6.5 |
| 4 | 吸油值 |  | GB/T 19281-2014 |
| 5 | 六价铬 |  | HG/T 3249.2-2013 6.11 |
| 6 | 铅 |  | HG/T 3249.2-2013 6.10 |
| 7 | 汞 |  | HG/T 3249.2-2013 6.12 |
| 8 | 砷 |  | HG/T 3249.2-2013 6.13 |
| 9 | 镉 |  | HG/T 3249.2-2013 6.14 |
| 10 | 活化度1 |  | GB/T 19281-2014 |
| 注1：Ⅰ类为普通涂料工业用重质碳酸钙，Ⅱ类为经表面处理制得的涂料工业用重质碳酸钙，Ⅰ类产品不需要检测活化度，Ⅱ类产品合格品（Ⅴ型800目除外）不需要检测活化度。 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表5不一致，按照表5的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.4  橡胶工业用重质碳酸钙产品检验项目见表6。

表6  橡胶工业用重质碳酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3249.4-2013 | HG/T 3249.4-2013 6.3 |
| 2 | 碳酸钙 |  | GB/T 19281-2014 |
| 3 | 白度 |  | HG/T 3249.4-2013 6.5 |
| 4 | 吸油值 |  | GB/T 19281-2014 |
| 5 | 盐酸不溶物 |  | GB/T 19281-2014 |
| 6 | 105℃挥发物 |  | GB/T 19281-2014 |
| 7 | 六价铬1 |  | HG/T 3249.4-2013 6.13 |
| 8 | 铅1 |  | HG/T 3249.4-2013 6.12 |
| 9 | 汞1 |  | HG/T 3249.4-2013 6.14 |
| 10 | 砷1 |  | HG/T 3249.4-2013 6.15 |
| 11 | 镉1 |  | HG/T 3249.4-2013 6.16 |
| 12 | 活化度 |  | GB/T 19281-2014 |
| 注1：制造高压锅或电气密封圈需要控制六价铬、铅、汞、砷、镉五项有害金属指标。抽样时应明确并注明是否用于制造高压锅或电气密封圈。 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表6不一致，按照表6的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.5  工业活性沉淀碳酸钙产品检验项目见表7。

表7  工业活性沉淀碳酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 2567-2006 | HG/T 2567-2006 3.1 |
| 2 | 碳酸钙 |  | GB/T 19281-2003 3.4 |
| 3 | pH值 |  | GB/T 19281-2003 3.19 |
| 4 | 105℃挥发物 |  | GB/T 19281-2003 3.14 |
| 5 | 盐酸不溶物质量分数 |  | GB/T 19281-2003 3.16 |
| 6 | 筛余物质量分数 |  | HG/T 2567-2006 4.7 |
| 7 | 白度 |  | HG/T 2567-2006 4.10 |
| 8 | 吸油值 |  | HG/T 2567-2006 4.11 |
| 9 | 铁 |  | HG/T 2567-2006 4.8 |
| 10 | 锰 |  | HG/T 2567-2006 4.9 |
| 11 | 活化度 |  | GB/T 19281-2003 3.20 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表7不一致，按照表7的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.6   普通工业沉淀碳酸钙产品检验项目见表8。

表8   普通工业沉淀碳酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 2226-2019 | HG/T 2226-2019 6.3 |
| 2 | 碳酸钙 |  | GB/T 19281-2014 3.3 |
| 3 | pH值 |  | HG/T 2226-2019 6.5 |
| 4 | 105℃挥发物 |  | GB/T 19281-2014 3.13 |
| 5 | 盐酸不溶物质量分数 |  | GB/T 19281-2014 3.15 |
| 6 | 沉降体积 |  | GB/T 19281-2014 3.2 |
| 7 | 白度 |  | HG/T 2226-2019 6.12 |
| 8 | 细度 |  | HG/T 2226-2019 6.11 |
| 9 | 吸油值1 |  | GB/T 19281-2014 3.20 |
| 10 | 黑点 |  | HG/T 2226-2019 6.14 |
| 11 | 铁 |  | HG/T 2226-2019 6.10 |
| 12 | 锰 |  | GB/T 19281-2014 3.8 |
| 13 | 铅2 |  | HG/T 2226-2019 6.15 |
| 14 | 汞2 |  | HG/T 2226-2019 6.17 |
| 15 | 砷2 |  | HG/T 2226-2019 6.19 |
| 16 | 铬2 |  | HG/T 2226-2019 6.16 |
| 17 | 镉2 |  | HG/T 2226-2019 6.18 |
| 注1：涂料用、造纸用时不需要检测吸油值。抽样时应明确并注明用途。 注2：使用在食品包装纸、儿童玩具和电子产品填料生产上时需检测。抽样时应明确并注明用途。 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表8不一致，按照表8的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.1.7   工业氢氧化钙产品检验项目见表9。

表9  工业氢氧化钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 4120-2009 | HG/T 4120-2009 5.3 |
| 2 | 氢氧化钙 |  | HG/T 4120-2009 5.4 |
| 3 | 镁及碱金属1 |  | HG/T 4120-2009 5.5 |
| 4 | 酸不溶物 |  | HG/T 4120-2009 5.6 |
| 5 | 铁1 |  | HG/T 4120-2009 5.7 |
| 6 | 干燥减量 |  | HG/T 4120-2009 5.8 |
| 7 | 重金属（以Pb计）2 |  | HG/T 4120-2009 5.10 |
| 注1：合格品不需要检测镁及碱金属、铁。 注2：一等品、合格品不需要检测重金属（以Pb计）。 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。若产品的某些检验项目的检测方法与表9不一致，按照表9的检测方法进行检验，结果不做判定。 |  |  |  |

6.2检验应注意的问题

6.2.1 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2.2 若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

6.2.3 检测各类指标应遵循相关检测方法。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年碳酸钙产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2024年碳酸钙产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。