2025年食品用塑料制品产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于食品用塑料制品产品（直接与食品接触）质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括塑料菜板、塑料一次性餐饮具等。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

食品用塑料制品的产品，分为塑料菜板、聚丙烯饮用吸管、塑料一次性餐饮具（包括饭盒、碗、盘、碟、杯、刀、叉等，也包括有外托的一次性内衬餐具（不包括无预期用餐目的或类似用途的食品包装物如生鲜食品托盘、酸奶杯、果冻杯等）、食品用塑料自粘保鲜膜等。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009  塑料一次性餐饮具通用技术要求

QB/T 1870-2015  塑料菜板

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在生产企业采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，不得由被抽样者自行抽样。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

在生产领域抽样时：见表1。

在流通领域抽样：抽样基数应不少于抽取样品量。

5.2.3抽样数量

抽样方法、被抽检方需要提供信息、抽样基数、抽样数量及样品处置见表1。

表1  产品抽样方法、需要提供的信息、抽样基数、抽样数量及样品处置表

| 序号 | 产品 | 执行标准 | 抽样方法 | 需要提供的信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料菜板 | QB/T 1870-2015 GB 4806.7-2023 GB 4806.7-2016 | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。（只抽取聚乙烯及聚丙烯材质的塑料菜板） | 标明产品材质； | 抽样基数不少于90块，每批不超过5万块 | 抽取11块作为检测样品，并封3块样品作为备用样 | 抽样人员和企业陪同抽样人员在样品包装上签字封样；或者样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |
| 2 | 聚丙烯饮用吸管 | GB/T 24693-2009 GB 4806.7-2023 GB 4806.7-2016 | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。（只抽取聚丙烯材质的吸管） | 标明产品材质； | 抽样基数不少于5000支，每批不超过5万支 | 抽取150支作为检测样品（抽样以最小销售包装作为样本，抽样数可依实际情况做适当增加），并封相同数量样品作为备用样 | 抽样人员和企业陪同抽样人员在样品包装上签字封样；或者样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |
| 3 | 塑料一次性餐饮具（包括有预期用餐或类似用途的器具，如餐盒、盘、碟、刀、叉、勺、筷子、碗、杯、罐、壶等） | GB/T 18006.1-2009 GB 4806.7-2023 GB 4806.7-2016 | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次（只抽取塑料类的，不抽取含淀粉等可以降解类的产品） | 标明产品材质；是否配合外托使用（杯未明确标识配外托使用时，按不配外托；碗均按不配外托使用）；注明是否可以耐热水、耐热油；是否适合微波使用；耐微波使用的温度； | 抽样基数不少于1000个，每批不超过10万个 | 抽取容器、盘、碟40个或刀、叉、勺、筷42支/双为检测样品（抽样以最小销售包装作为样本，至少抽取二个独立包装，抽样数可依实际情况做适当增加），并封存容器、盘、碟20个或刀、叉、勺、筷20支/双样品作为备用样 | 样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |
| 4 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | GB 4806.7-2023 GB 4806.7-2016 | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.产品材质：单层（PE、PVC、PVDC）或多层共挤（接触食品层的材质）； 3.标明样品加工的横/纵向； 聚乙烯自粘保鲜膜和聚氯乙烯自粘保鲜膜还需确认以下信息： 1.材质； 2.材质对应的CAS号； 3.接触食品类型； 4.预期最极端接触温度； 5.预期最极端接触时间； 6.贮存条件 | 抽样基数50-10000卷 | 抽取1卷作为检测样品，并封存相同数量样品作为备用样 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |
| 5 | 食品用塑料制品产品（直接与食品接触） | GB 4806.7-2023 GB 4806.7-2016 | 从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检验。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。 | 标明产品材质； | 不少于抽样数量 | 抽取200mL及以上的容器8个作为检测样品，并封存4个样品作为备用样，不足200mL，样品量需要翻倍；非容器产品单个样品与食物接触表面积不少于120cm2，抽取8个样品作为检测样品，并封存4个样品作为备用样；非容器产品单个样品与食物接触表面积少于120cm2，抽取14个样品作为检测样品，并封存6个样品作为备用样。抽取刀、叉、勺、筷28支/双为检测样品，并封存16支/双样品作为备用样。 | 抽样人员和企业陪同抽样人员在样品包装上签字封样；或者样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |

5.2.4 抽样注意事项

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，抽样人员应作好防拆封措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记），再对样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 样品处置见表1。对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记）。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字、抽样单位章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。生产领域及流通领域（实体店）抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位，并告知受检单位封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务和法律责任。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.3流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。”

6 检验要求

6.1检验项目

检验项目详见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.8—2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.2—2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.9—2016 |
| 4 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 5 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
| 6 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限PET材质） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限PBT材质） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
| 9 | 邵氏硬度 | QB/T 1870-2015 | QB/T 1870-2015 |
| 10 | 耐热性 | QB/T 1870-2015 | QB/T 1870-2015 |
| 11 | 跌落性能 | QB/T 1870-2015 | QB/T 1870-2015 |
| 12 | 感官 | GB/T 24693-2009 | GB/T 24693-2009 |
| 13 | 尖头吸管尖端角度 | GB/T 24693-2009 | GB/T 24693-2009 |
| 14 | 异嗅 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009 |
| 15 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009 |
| 16 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009 |
| 17 | 盖体对折性能 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009 |
| 18 | 大肠菌群 | GB/T 18006.1-2009 | GB 14934—2016 |
| 19 | 沙门氏菌 | GB/T 18006.1-2009 | GB 14934—2016 |
| 20 | 霉菌计数 | GB/T 18006.1-2009 | GB 4789.15—2016 |
| 21 | 开卷性 | GB/T 10457-2021 | GB/T 10457-2021 |
| 22 | 防雾性 | GB/T 10457-2021 | GB/T 10457-2021 |
| 注： - 项目9-11 仅适用于塑料菜板 - 项目12-13 仅适用于聚丙烯饮用吸管 - 项目14-20仅适用于塑料一次性餐饮具，其中项目18-20为微生物指标，超标的不予复检。 - 项目21-22 仅适用于食品用塑料自粘保鲜膜 - 产品生产日期于2024-09-06之前，依据GB 4806.7-2016安排测试;产品执行标准为GB 4806.7-2023或生产日期于2024-09-06及之后，依据GB 4806.7-2023安排测试 |  |  |  |

以上所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1各种食品用塑料制品的检验结果按照本细则表2中各自所规定质量检验项目进行判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年食品用塑料制品产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年食品用塑料制品产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。