2025年第二阶段铝合金建筑型材产品质量

广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材及隔热型材。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

电泳涂漆型材是指表面经阳极氧化、着色和电泳涂漆（水溶性清漆或色漆）复合处理的建筑用铝合金热挤压型材。

喷粉型材是指以热固性聚酯、聚氨酯、三氟氯乙烯-乙烯基醚（简称FEVE）粉末和热塑性聚偏二氟乙烯（简称PVDF）粉末等作涂料的建筑用静电喷粉型材。

喷漆型材是指有机溶剂型或水性溶剂型聚偏二氟乙烯（PVDF）漆作膜层的建筑用静电喷涂铝合金热挤压型材。

隔热型材是指穿条式隔热铝合金建筑型材或浇注式隔热铝合金建筑型材。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.3-2017 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 16865-2023 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 20975 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 26323-2010 色漆和清漆 铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验

GB/T 28289-2012 铝合金隔热型材复合性能试验方法

GB/T 7999-2015 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽查产品应是适用于门窗、幕墙类标准规定的产品。抽取样品应为同一规格型号的产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材等产品：应在同一批合格产品中抽取6根，在每根型材上从距离型材端部500mm处连续截取2段样品，每段长1000mm，共计12段。同一根上截取的2段样品一一对应编号，如1-a，1-b，2-a，2-b，3-a，3-b，4-a，4-b，5-a，5-b，6-a,6-b。将其中标记a的6段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的6段样品为一包，签封标明为备用样品。

隔热型材检验产品：应在同一批合格产品中抽取6根，在每根型材上从距离型材端部500mm处连续截取4段样品，每段长1000mm，共计24段。同一根上截取的4段样品一一对应编号，如1-a，1-b，1-c，1-d，2-a，2-b，2-c，2-d、3-a，3-b，3-c，3-d、4-a，4-b，4-c，4-d、5-a，5-b，5-c，5-d、6-a，6-b，6-c，6-d。将其中标记a、b的12段样品为一包，签封标明为检验样品；标记c、d的12段样品为一包，签封标明为备用样品。

对于存在较多委托加工情况的产品，应明确每个企业/品牌的可抽样批次数。

5.2.4注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对未切割前产品外观（含包装）、切割后样品外观（未粘贴封条前）、产品合格证（如能取到时）等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将未切割前产品外观（含包装）、切割后样品外观（未粘贴封条前）、产品合格证（如能取到时）、加贴封条后的样品等照片纳入报告中。

5.3样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2检验样品和备用样品均由抽样人员自行携带或寄送检验机构，在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1电泳涂漆型材检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  |  | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度Rm |  |  | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm |  |  |  |
| 3 | 膜层性能 | 漆膜附着性 | 干附着性 |  | GB/T 5237.3-2017 GB/T 9286-2021 |
|  |  |  | 湿附着性 |  |  |
|  |  | 耐沸水性 |  |  | GB/T 5237.3-2017 |
|  |  | 耐碱性 |  |  | GB/T 5237.3-2017 |
|  |  | 耐溶剂性 |  |  | GB/T 5237.3-2017 |
|  |  | 耐盐雾腐蚀（CASS） |  |  | GB/T 10125-2021 |
| 备注 | 化学成分项目根据GB/T 3190-2020中相应牌号进行常规化学成分（单独设立极限数值的元素）检验。 |  |  |  |  |

6.2喷粉型材检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  |  | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度Rm |  |  | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm |  |  |  |
| 3 | 膜层性能 | 漆膜附着性 | 干附着性 |  | GB/T 5237.4-2017 GB/T 9286-2021 |
|  |  |  | 湿附着性 |  |  |
|  |  |  | 沸水附着性 |  |  |
|  |  | 耐沸水性 |  |  | GB/T 5237.4-2017 |
|  |  | 耐丝状腐蚀性 |  |  | GB/T 26323-2010 GB/T 5237.4-2017 |
| 备注 | - 化学成分项目根据GB/T 3190-2020中相应牌号进行常规化学成分（单独设立极限数值的元素）检验。 - 耐丝状腐蚀性不作判定。 |  |  |  |  |

6.3喷漆型材检验项目见表3。

表3  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  |  | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度Rm |  |  | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm |  |  |  |
| 3 | 膜层性能 | 漆膜附着性 | 干附着性 |  | GB/T 5237.5-2017 GB/T 9286-2021 |
|  |  |  | 湿附着性 |  |  |
|  |  |  | 沸水附着性 |  |  |
|  |  | 耐沸水性 |  |  | GB/T 5237.5-2017 |
| 备注 | - 化学成分项目根据GB/T 3190-2020中相应牌号进行常规化学成分（单独设立极限数值的元素）检验。 |  |  |  |  |

6.4隔热型材检验项目见表4。

表4  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度Rm |  | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm |  |  |
| 3 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值（室温） |  | GB/T 28289-2012 |
| 备注 | - 化学成分项目根据GB/T 3190-2020中相应牌号进行常规化学成分（单独设立极限数值的元素）检验。 |  |  |  |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2当产品所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年第二阶段铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年第二阶段铝合金建筑型材产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。