2025年铝及铝合金箔产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于铝及铝合金箔产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括铝及铝合金箔。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

铝及铝合金箔（以下简称铝箔）按牌号分类可以分为：1035，1050，1060，1070，1100,1145,1200,1235,2A11，2024，3003，3004，3005，3104，3105，3102，4A13，5A02，5B02，5005，5052，5082，5083，8006，8021，8021B，，8011，8011A,8079，8111。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3198-2020 铝及铝合金箔

GB/T 16865-2023 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 20975 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 22638.1-2016 铝箔试验方法 第1部分 厚度的测定

GB/T 7999-2015 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

相关的法律法规、部门规章和规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取的样品应为同一型号规格、同一批次、同一牌号的产品。

5.2 抽样方法、基数和数量

5.2.1 抽样方法

在生产企业成品库或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明已检验合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

随机抽取2卷成品库中同一批次、同一牌号、同一状态、同一规格的铝箔。用剪刀将铝箔卷最外面的3张铝箔剪掉，然后在每卷上剪取规格为300mm×300mm的铝箔20张，每10张分成一份并标记为样品a、样品b，将其中标记为a的两份样品共20张为一包，签封标明为检验样品，将标记为b的两份样品共20张为一包，签封为备用样品。由抽样人员对检验样品、备检样品分别封签。

5.2.4 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对未切割前产品外观（含包装）、切割后样品外观（未粘贴封条前）、产品合格证（如能取到时）等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将未切割前产品外观（含包装）、切割后样品外观（未粘贴封条前）、产品合格证（如能取到时）、加贴封条后的样品等照片纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2检验样品和备用样品均由抽样人员自行携带或寄送检验机构，在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

5.3.3备用样品及检验结束后的样品应该贮存在干燥、避免阳光直射的安全处。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | GB/T 3198-2020 | GB/T 20975 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 尺寸偏差 | 局部厚度允许偏差 |  | GB/T 22638.1-2016 |
| 3 | 室温拉伸力学性能 | 抗拉强度Rm |  | GB/T 16865-2023 |
| 备注 | 化学成分项目根据GB/T 3190-2020中相应牌号进行常规化学成分（单独设立极限数值的元素）检验。 |  |  |  |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1  经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2  当产品所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年铝及铝合金箔产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.3  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年铝及铝合金箔产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。