2025年危险化学品容器产品质量

广西监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于危险化学品容器产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本实施细则依据危险化学品容器产品相关标准以及此次监督抽查工作要求制订，抽查产品范围为危险化学品容器产品。

2 产品种类

产品种类：储存用玻璃钢罐体、储存用钢罐体、车载常压罐体

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

储存用玻璃钢罐体：是指以热固性树脂为基体材料，玻璃纤维为增强材料复合而成的整体耐腐蚀的玻璃钢化工设备，包括玻璃纤维增强塑料双层油罐和钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐。

储存用钢罐体：储存介质的钢制常压容器，包括钢制焊接常压容器。

车载常压罐体：是指用碳素钢、耐酸不锈钢、铝或铝合金板材制作的移动式车载常压容器，包括道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

NB/T 47003.1-2022《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》

SH/T 3177-2015《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T 3178-2015《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

HG/T 20696-2018《纤维增强塑料化工设备技术规范》

GB 18564.1-2019《道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求》

NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》

NB/T 47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》

NB/T 47013.7-2012《承压设备无损检测 第7部分：目视检测》

NB/T 47013.8-2012《承压设备无损检测 第8部分：泄漏检测》

GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB 190-2009《危险货物包装标志》

JC/T 587-2012《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐》

JC/T 718-2012《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀卧式贮罐》

GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》

相关的法律法规、部门规章和规范.

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一规格型号、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业的成品库中随机抽取自2024年8月30日后生产的有产品质量检验合格证明的产品或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.2 抽样基数

应为抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。其基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性，在生产企业抽样时抽样基数在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.2.3 抽样数量

生产领域：每种产品随机抽取同一规格型号的1台样品进行检验。抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸级别的被检样品。同时抽取备选样品，数量为1台，做好封样。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条，抽样人员应在封样前后对抽取的样品进行拍照。样品封样前，对样品签名部位、产品外观及产品铭牌、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品封样后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品封样后完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌、产品合格证、封样后的样品照片等）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1将抽取的检验样品和备用样品分别封样。直接在样品上用油性笔写封样信息，封样信息应包括生产单位、型号规格、生产日期（或生产批号）、抽样单位、抽样人签字等。

5.3.2备样存放在受检单位处，同时对备样予以封存，加施封存标识，并告知受检单位封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务和法律责任。

5.4 抽样单

生产领域：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的所抽产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6检验要求

6.1检验项目

检验项目见表3。

表3检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、储存用玻璃钢罐体 |  |  |  |
| 1 | 外观检验 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | SH/T 3178-2015第8章、SH/T 3177-2015第8章、GB 190-2009、NB/T 47013.7-2012 |
| 2 | 几何尺寸检验 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | HG/T 20696-2018第7章、SH/T 3178-2015第8章、SH/T 3177-2015第8章 |
| 3 | 结构检验 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | SH/T 3178-2015第8章、SH/T 3177-2015第8章、JC/T 587-2012第7章、JC/T 718-2012第6章 |
| 4 | 附件检验 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | SH/T 3178-2015第6章、SH/T 3177-2015第6章 |
| 5 | 厚度检测 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | SH/T 3178-2015第8章、SH/T 3177-2015第8章 |
| 6 | 硬度检验 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | SH/T 3178-2015第8章、SH/T 3177-2015第8章、GB/T 3854-2017 |
| 7 | 耐压试验 | HG/T 20696-2018、SH/T 3178-2015、SH/T 3177-2015 | SH/T 3178-2015第8章、SH/T 3177-2015第8章、HG/T 20696-2018第7章 |
| 二、储存用钢罐体 |  |  |  |
| 1 | 储罐几何尺寸检测 | NB/T 47003.1-2022 | NB/T 47003.1-2022第9章 |
| 2 | 宏观检查 | NB/T 47003.1-2022 | NB/T 47013.7-2012 |
| 3 | 厚度检测 | NB/T 47003.1-2022 | GB/T 11344-2021 |
| 4 | 焊缝检测 | NB/T 47003.1-2022 | NB/T 47013.4-2015 |
| 5 | 泄漏检测 | NB/T 47003.1-2022 | NB/T 47013.8-2012 |
| 三、车载罐体 |  |  |  |
| 1 | 几何尺寸检验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 7.2.2、7.2.3及附录D2.3 |
| 2 | 紧急切断装置检验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 6.2.3及附录D2.5.2 |
| 3 | 导静电装置检验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 6.4.2.5及附录D2.5.4 |
| 4 | 罐体壁厚测定 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019附录D2.6 |
| 5 | 呼吸阀检验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 6.2.1及附录D2.5.1 |
| 6 | 紧急泄放装置检验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 6.2.1及附录D2.5.1 |
| 7 | 装卸附件检验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 8.5.1及附录D2.5.6 |
| 8 | 罐体试验 | GB 18564.1-2019 | GB 18564.1-2019 5.7、8.3、8.7及附录D2.7 |
| 9 | 渗透检测 | GB 18564.1-2019 | NB/T 47013.5-2015 |
| 备注： 检验过程中，样品出现使用功能丧失等异常情况影响后续项目进行检验的，可以终止检验，直接判定检验结论为不合格，并在检验报告备注中进行说明。 |  |  |  |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2当产品所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年危险化学品容器产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2025年危险化学品容器产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准,而企业执行自己的企业标准,若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求(含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款)时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx 标准号《国家(行业、地方)标准名称》要求。。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 本次监督抽查检验项目在生产企业现场进行的，企业负责人或企业代表须在现场对抽样单、产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单签字确认，如企业负责人或企业代表对现场抽样过程及现场检验数据结果有异议的，须书面向广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处提出申请异议复检，承检人员报产品质量安全监督管理处并经同意后，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求，现场启用备用样品按本细则规定对不合格项目进行复检，若无备用样品，则对原样不合格项目重新进行复检，复检结论为最终结论。企业负责人或企业代表须在《产品质量监督抽查现场检验结果确认单》上签字确认，并加盖企业公章。收到检验报告之后，若生产企业对现场检验结果提出异议，监督抽查组织部门不予以受理。